Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:                                 III/27514 Týnec – kř. III/27515

Místo realizace:     silnice III/27514 Týnec - kř. III/27515, okres Mladá Boleslav

Staničení: od km 0,900 - 2,150  (CleveRa verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1311A137 a 1312A135)

délka úseku 1250 m, prům. šířka 6,2 m, plocha 7750 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu obce Týnec. V tomto úseku dlouhém 1250 m je vozovka starého typu tzv. penetrace, z jedné strany (Týnec) ohraničena novějším povrchem asfaltovým kobercem s horní obrusnou vrstvou z  ACO a z druhé strany křižovatkou se silnicí III/27515. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, poklesy u krajnic apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a střední intenzitou těžké nákladní a osobní automobilové dopravy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27514

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v místě napojení, vyrovnávka obalenou směsí v mn. 125 kg/m2, obrusná vrstva ACO 11+, 11S tl v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, odstranění navýšené krajnice a zřízení nové nezpevněné krajnice š.0,5m z R-materiálu, hloubení příkopů – včetně dopravného a skládkovného, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, vodorovné dopravní značení, vodící proužky 12,5 cm.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO (předpokládá se pokládka po polovinách).

Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN a TP.

Termín realizace: r.2022  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: vlastní zdroje (plán investic SČK)

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: milan.blaha@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka, Milan Bláha