F.04	POHLEDOVÝ BETON

-   konstrukce základového pasu kolonády z pohledového betonu

-   Bude zajištěna kvalita betonové směsi, správná konzistence pro pohledový beton, aby nevznikaly lunkry, kaverny a drobné trhliny při příliš řídké  směsi, nebo naopak dutiny u nezhutněné husté směsi. Bude zajištěna stejnoměrná kvalita směsi a dokonalé vibrování. V průběhu stavby bude proveden vzorek betonové stěny velikosti 1,0 x 1,0 m, kde bude provedena varianta šalování, na základě výsledku této zkoušky bude stanoven způsob provedení.

F.07	KERAMICKÉ LÍCOVÉ ZDIVO - KOLONÁDA

-  lícová plná keramická cihla červená tmavá český formát 140/290/65

-   zděno na systémovou maltu dle technologického postupu

-   spárovací malta dle technologického postupu

- Přesný odstín lícové cihly a spárovací hmoty bude na stavbě vyvzorkován a odsouhlasen investorem a architektem

SDK KONSTRUKCE

## PO.01	SDK PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR

-  stávající/nová stropní železobetonová konstrukce

## -	vzduchová mezera instalace elektro + vzt

## -	pozinkovaný SDK rošt dvojúrovňové křížení,  rektifikovatelná závěsy kotvené do stropní konstrukce

## -  SÁDROKARTONOVÝ PODHLED systémové řešení 1x12,5 deska GREEN do vlhkých prostor na rektifikovatelné závěsy, ocelové CD profily dvoúrovňového křížení

-	vyrovnávací tmel + 2x omyvatelný nátěr s vys. krycí schopností a otěruvzdorností

## PO.03	SDK PODHLED

-  stávající/nová stropní železobetonová konstrukce

## -	vzduchová mezera instalace elektro + vzt

## -	pozinkovaný SDK rošt dvojúrovňové křížení,  rektifikovatelná závěsy kotvené do stropní konstrukce

## -  SÁDROKARTONOVÝ PODHLED systémové řešení 1x12,5 deska WHITE na rektifikovatelné závěsy, ocelové CD profily dvoúrovňového křížení

-	vyrovnávací tmel + 2x omyvatelný nátěr s vys. krycí schopností a otěruvzdorností

## PO.05	SDK PODHLED

-  stávající/nová stropní železobetonová konstrukce

## -	vzduchová mezera instalace elektro + vzt

## -	pozinkovaný SDK rošt dvojúrovňové křížení,  rektifikovatelná závěsy kotvené do stropní konstrukce

## -  SÁDROKARTONOVÝ PODHLED systémové řešení 1x deska RED s požární odolností, strop musí splňovat požární odolnost EI45, na rektifikovatelné závěsy, ocelové CD profily dvoúrovňového křížení

-	vyrovnávací tmel + 2x omyvatelný nátěr s vys. krycí schopností a otěruvzdorností

## SDK - OPLÁŠTĚNÍ INSTALACÍ, KASLÍKY

## -  SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE systémové řešení 1x12,5,ocelové CD, UD profily

-	vyrovnávací tmel + 2x omyvatelný nátěr s vys. krycí schopností a otěruvzdorností

Stěny interiér - nové

## PU.01	OMÍTKA ZDĚNÝCH STĚN

## nové keramické zdivo porotherm / současné zděné konstrukce

## vápenocementový postřik

## vápenocementová jádrová omítka tl. 12-15 mm

## finální štuková vrstva tl. 3 mm

## 2x omyvatelný nátěrná s vys. krycí schopností a otěruvzdorností, odstín dle výběru klienta a architekta

## PU.02 	KERAMICKÝ OBKLAD

## nové keramické zdivo porotherm / současné zděné konstrukce/

## vápenocementový postřik

## vápenocementová jádrová omítka tl. 12-15 mm

## / varianta nových sádrokartonovýh příček

## v místě ostřiku vodou (v koupelnách pro klienty a ve sprchách pro zaměstnance na výšku obkladu) bude provedena hydroizolační stěrka včetně výztužných rohových manžet

## lepící tmel tl. 3 mm

## keramický obklad tl. 9-12 mm – výšky budou upřesněny, keramický obklad bude vyvzorkován, po předložených vzorcích bude vybrána architektem a uživatelem barevnost, typ a určení      umístění daného typu do daných prostor

## spárovací hmota dle barvy obkladu, určí architekt nebo klient, rohy a styk podlahy upravit

## silikonem v barvě spárovací hmoty

## nutno provést referenční část cca 2 m2 pro schválení architektem a klientem

## PU.04   VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK

## Veškeré povrchy (omítky) zachovávaných částí budou vyspraveny. Odstraněn starý interiérový nátěr a natřeny penetrační vrstvou tak, aby nedocházelo k možnému šíření volných částí omítky a to i v zakrytých částech podhledů. Vápenocementová jádrová omítka vyspravena dle potřeby.

## viditelné části omítek či stropů budou důkladně opraveny, přeštukovány, penetrovány a použity malby s vysokou krycí schopností, odolné proti vodě a otěru, paropropustné.

## Vedlejší  schodiště k současným bytům – současná omítka bude po rozvodech elektro instalacích, osazeních nových dveří a oken vyspravena dle potřeby. Celý prostor schodiště bude přeštukován a nově vymalován

## Střešní konstrukce

## ST.01	STŘECHA SPOLEČENSKÉHO SÁLU

- Hydroizolační folie z měkčeného PVC

- Ochranná geotextilní vrstva

- Tepelná izolace polystyren EPS 100 S Stabil – spádové klíny a rovné desky tl. 300mm, dodavatelem střešního zateplení bude vypracován kladečský plán tepelné izolace

- Současná hydroizolační vrstva ponechána i s podkladovými vstvami z cementového potěru, současná hydroizolační vrstva bude plnit funkci parozábrany, vrstva současné hydroizolace ponechána a vyspravena dle následujících podmínek a opatření:

- Provést sondu do střešního pláště a zjistit zda se v původní skladbě nenachází voda.

- Provést kontrolu mechanického poškození současného asfaltového pásu.

- Zda jsou ve skladbě vrstvy, do kterých lze mechanicky kotvit hlavní vodotěsnící vrstvy.

- Vyrovnání podkladu z asfaltového pásu dle rozsahu nerovností, např. vylití prohlubní rozehřátým asfaltem nebo směsí rozehřátého asfaltu a expandovaného kameniva, přířezy plnoplošně nataveného asfaltového pásu apod.

- Rovinnost podkladu se pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm

- Na takto vyrovnaný podklad lze pokládat tepelně-izolační vrstvu, separační geotextilií  a hlavní vodotěsnící vrstvu z PVC fólie tl. 1,5 mm mechanicky kotvenou k podkladu

- Na hlavní vodotěsnící vrstvě z PVC-P nesmí docházet k tvorbě kaluží.

## ST.02	STŘECHA NOVÉ KOTELNY,  SCHODIŠTĚ

- Hydroizolační folie z měkčeného PVC

- Ochranná geotextilní vrstva

- Tepelná izolace polystyren EPS 100 S Stabil – spádové klíny a rovné desky max tl. 300mm, dodavatelem střešního zateplení bude vypracován kladečský plán tepelné izolace

- Parotěsná hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z Al fólie kašírovanou skleněnými vlákny

- Penetrační vrstva - Asfaltová emulse

- Stropní konstrukce – ocelové nosníky, trapézová plech zalitý vrtstvou betonu - konstrukce součástí statické přílohy projektové dokumentace

## -  SÁDROKARTONOVÝ PODHLED systémové řešení 1x12,5 deska WHITE na rektifikovatelné závěsy, ocelové CD profily dvoúrovňového křížení

-	vyrovnávací tmel + 2x omyvatelný nátěr s vys. krycí schopností a otěruvzdorností.

## ST.03	STŘECHA HLAVNÍ BUDOVY

- Dle výkresu střechy bude uložen pochozí chodníček šířky 700mm z desek z recyklované pryže s měrnou hmotností 550kg/m3, vodopropustné, desky pokládány s 2cm spáry pro snadný průtok dešťových vod, desky 1500x600x20mm. desky z recyklované pryže. Desky budou přilepeny lepidlem na měkčené PVC, povrch musí být odmaštěný, použití druhu a provedení přilepení musí být konzultováno s výrobcem lepidla.

- Hydroizolační folie z měkčeného PVC

- Ochranná geotextilní vrstva

- Tepelná izolace polystyren EPS 100 S Stabil – spádové klíny a rovné desky max tl. 360mm, min u vpusti 150mm, dodavatelem střešního zateplení bude vypracován kladečský plán tepelné izolace

- Parotěsná hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu

- Penetrační vrstva - Asfaltová emulse

- Současná hydroizolační vrstva v podobě lepenky odstraněna v celé ploše. Ponechána podkladní vrstva z cementového potěru

## ST.04	VSTUPNÍ MARKÝZY

- oplechování z titanzinkového plechu, stojatá dvojitá drážka min sklon 3° v drážce těsnění. Střechovitý sklon

- strukturní dělící vrstva, strukturní rohož

- dřevěný záklop z prken tl. 16 mm

- dřevěné fošny ve spádu tvořící spádový dřevěný rošt z hranolů á 0,8 m  kotvených na fošny stojato mezi ocelovou nosnou konstrukcí z i profilů

- nosná konstrukce z ocelových a dřevěných profilů, viz. statická část

- dřevěný záklop z prken tl. 16 mm

- podhled kazetový z titanzinkového  plechu, podhled vytažen na boky a čelo markýz

## ST.05	ZASTŘEŠENÍ KOLONÁDY

- oplechování z titanzinkového plechu, stojatá dvojitá drážka sklon 7°, 8° v drážce těsnění.

- strukturní dělící vrstva, strukturní rohož

- dřevěný záklop z nehoblovaných prken stejné šířky 140mm tl. 24 mm - naimpregnováno bezbarvou impregnací proti dřevokazným škůdcům , plísním a houbám

- hoblovaná tesařská konstrukce dřevěného krovu – naimpregnováno bezbarvou impregnací proti dřevokazným škůdcům , plísním a houbám, povrchová úprava bezbarvý transparentní lak

## ST.07	NOVÁ ČÁST ZASTŘEŠENÍ SPOJOVACÍHO KRČKU

- Hydroizolační folie z měkčeného PVC

- Ochranná geotextilní vrstva

- Tepelná izolace polystyren EPS 100 S Stabil – spádové klíny a rovné desky max tl. 300mm, dodavatelem střešního zateplení bude vypracován kladečský plán tepelné izolace

- Parotěsná hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z Al fólie kašírovanou skleněnými vlákny MINERAL (bodově natavit k podkladu)

- Penetrační vrstva - Asfaltová emulse

- Stropní konstrukce – ocelové nosníky, trapézová plech zalitý vrtstvou betonu - konstrukce součástí statické přílohy projektové dokumentace

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED systémové řešení  1x12,5 deska WHITE na rektifikovatelné závěsy, ocelové CD profily dvoúrovňového křížení

## ST.08	ZASTŘEŠENÍ NOVÝCH VÝTAHOVÝCH ŠACHET

- Hydroizolační folie z měkčeného PVC

- Ochranná geotextilní vrstva

- Tepelná izolace polystyren EPS 100 S Stabil – spádové klíny a rovné desky tl. 150mm, dodavatelem střešního zateplení bude vypracován kladečský plán tepelné izolace

- Parotěsná hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z Al fólie kašírovanou skleněnými vlákny

- Penetrační vrstva - Asfaltová emulse

- Stropní konstrukce – ocelové nosníky, trapézová plech zalitý vrtstvou betonu - konstrukce součástí statické přílohy projektové dokumentace

## ST.09	STŘECHA GARÁŽÍ

- Hydroizolační folie z měkčeného PVC

- Ochranná geotextilní vrstva

- Současná hydroizolační vrstva odstraněna. Ponechána současná podkladní vrstva z cementového potěru v tloušťce 30-50mm lokálně vyspravena. Vysprávka do 10% plochy střechy.