II/101 ZLATÁ – KŘENICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

II/101 ZLATÁ - KŘENICE

V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k prohloubení nerovností a tento krátký úsek je v nejhorším stavu v trase průtahu. Úsek v délce 460 m, opravený pro naprostou havárii v předchozích letech bude vynechán.

Místy nefunkční příkopy a krajnice budou odtěženy v množství do 0,5 m3/m s naložením a odvozem na skládku, krajnice budou upraveny dosypáním recyklátem tl. do 100 mm a v šířce do 0,5 m.

Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 21 948 m2 pro odstranění nejhrubších nerovností. Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2, poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 2 740,5 t a bude souběžně provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude ošetřena zálivkou. Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm a o výměře 21 948 m2. Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno.

V rámci pokládky konečné obrusné vrstvy budou podle potřeby výškově upraveny vnější znaky inženýrských sítí do nové úrovně povrchu v množství 159 ks.

Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.

Zpracoval:

Mečíř, 4.4.2018