Technická specifikace

Název akce : III/1101 Benešov,  ul. Černoleská

Místo realizace:  silnice III/1101 /ul. Černoleská/ v Benešově, staničení km 0,000 – 1,279

Základní popis akce: Benešov, Černoleská:

Jedná se o  komunikaci III. třídy v průtahu městem Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu.  Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků,  hrboly apod.

Technologie rekonstrukce:  Frézování 120 mm s vyrovnáním, očištění, spojovací postřik mezi vrstvami. Po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, vyspravení podkladu po překopech, výsprava výtluků na krajnicích. Výšková retifikace inženýrských uzávěrů a vpustí kanalizace.  Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16 PMB tl. 60 mm, tichý koberec plus aramidová vlákna PMB tl. 30 mm, asfaltový koberec tenký BBTM 11A S tl. 30 mm. Vodorovné dopravní značení.  DIO,  ohlášení stavby. Veškeré provedené technologie budou dle platných norem a TP. Úprava krajnice do 100 mm, šířka do 0,5 m recyklátem. Pročištění nebo obnovení odvodnění.

Termín realizace :  předpoklad realizace stavby  III. - IV čtvrtletí 2018

FOTO: Benešov, Černoleská

Zpracoval: JUDr. Luděk Beneš

29.8.2018