# TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Tyto technické podmínky tvoří přílohu č. 2 (Projektová dokumentace pro provádění stavby) a přílohu č. 4 (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) této ZD.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Je-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách odkazováno na normy nebo technické dokumenty podle odst. 1 nebo 2 § 90 Zákona, je dodavatelům umožněno nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na uvedené technické podmínky, které musí být v rámci realizace předmětu veřejné zakázky splněny. Zadavatel z důvodu prokázání splnění níže uvedených podmínek bude vyžadovat od dodavatelů v rámci jejich nabídek předložení níže uvedených dokladů:

|  | Specifikace / Požadované parametry a technické vlastnosti | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- |
| Otvorové výplně z PLASTU - OKNA |  |  |
| Rám | min. 6-ti komorové s uzavřenou ocelovou výztuhou v minimální tloušťce 2,0 mm, minimální stavební hloubka rámu 80 mm | např. technický list |
| Rám | hloubka drážky pro uložení skla 30 mm | např. technický list |
| Okno | otvíravé elementy budou osazeny těsněním s mikroventilací | např. technický list |
| Okno | součinitel prostupu tepla oknem Uw ≤ 1,0 W/m2K | certifikát notifikované osoby (akreditované laboratoře) |
| Zasklení | izolační dvojsklo, činitel prostupu světla Ts=0,80% a více | např. technický list |
| Okno | vodotěsnost dle ČSN EN 12207, třída E900, voděodolné do 900 Pa | certifikát notifikované osoby (akreditované laboratoře) |
| Okno | klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501-1+A1:2010 minimálně do třídy C | certifikát notifikované osoby (akreditované laboratoře) |
| Okno | průvzdušnost - min. třída 4 | certifikát notifikované osoby (akreditované laboratoře) |
| Okno | odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4 | certifikát notifikované osoby (akreditované laboratoře) |
| Okno | navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540 v aktuálním znění na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění | např. technický list, navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. Tato skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu izotherm v ostění pro typické ostění objektu a navrženou otvorovou výplň, včetně protokolovaných hodnot vycházejících z měření |
| okno O03 a O07 | Výpočet hodnoty Uw. | Výpočet - bude proveden podle ČSN EN ISO 10077-1 a bude obsahovat všechny dílčí plochy a tepelně-technické charakteristiky jednotlivých částí výplní otvorů jako jsou rámy, zasklení a distanční rámečky, aby bylo možné jej zkontrolovat vč. Ug použitého zasklení doložením technického listu, Uf použitého rámu doložením certifikátem notifikované osoby (akreditované laboratoře). Tyto charakteristiky budou v souladu s ostatními dokumenty doloženými v nabídce a s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. |
| Okno | Montáž okenních a dveřních otvorů bude splňovat požadavky normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, včetně požadavku na připojovací spáru. | např. technický list, nebo doložit na typovém příkladu technický výkres řezu profilem, jeho umístění v ostění v souladu s PD zadavatele, a to v ostění, nadpraží, parapetní rovině, z kterého bude zřejmé, jak bude technicky řešena ochrana připojovací spáry. Navržené řešení bude následně požadováno v realizaci. |
| okno O06 | Okna budou osazována a kotvena dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému a výrobce dodávaných prvků. Kotvení bude prováděno do 150 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm | technický list a nákres kotvení a statický výpočet kotvení prvku |
| VNITŘNÍ DVEŘE s požadavky na zvukovou neprůzvučnost 35 dB |  |  |
| Dveřní křídlo - konstrukce | Výplň křídla - Plná dřevotřísková deska | např. technický list |
| Dveřní křídlo - povrch | HPL | např. technický list |
| Dveřní křídlo - hrana | Speciální odolná ABS 2mm silná hrana | např. technický list |
| Zárubně | Ocelová dvoudílná zárubeň, pro dodatečnou montáž ve finální povrchové úpravě dle RAL | např. technický list |
| Dveře | Zvukový útlum 35dB včetně padacího prahu | např. technický list |
| Kování | kování - matný NEREZ | např. technický list |
| VNITŘNÍ DVEŘE s požadavky na zvukovou neprůzvučnost 32 dB |  |  |
| Dveřní křídlo - konstrukce | Výplň křídla - Plná dřevotřísková deska | např. technický list |
| Dveřní křídlo - povrch | HPL | např. technický list |
| Dveřní křídlo - hrana | Speciální odolná ABS 2mm silná hrana | např. technický list |
| Zárubně | Ocelová dvoudílná zárubeň, pro dodatečnou montáž ve finální povrchové úpravě dle RAL | např. technický list |
| Dveře | Zvukový útlum 32dB včetně padacího prahu | např. technický list |
| Kování | kování - matný NEREZ | např. technický list |
| AKUSTICKÁ ÚPRAVA STROPU |  |  |
| Akustická deska | Akustická deska ze skleněného granulátu pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce. Konstrukce bez dilatační spáry do 200 m² a maximální délka strany 20 m. | např. technický list |
| Akustická deska | Zkrácení doby ozvěny, snížení hladiny hluku, zlepšení schopnosti soustředění, zlepšení srozumitelnosti, nízká hmotnost, vysoká tuhost, nízká roztažnost vlivem vlhkosti a teploty | např. technický list |
| Akustická deska | Ekvivalentní difuzní tloušťka dle EN ISO 7783 0,10 m (s povrchovou úpravou) | např. technický list |
| Akustická deska | Stupeň pohltivosti α W EN ISO 11654 0,45 (s povrchovou úpravou, může se lišit v závislosti na výšce a variantě tlumení) | např. technický list |
| Povrchová úprava | Pórézní silikátová akustická povrchová úprava bez konzervačních látek. Použití jako konečná povrchová vrstva pro akustické systémy | např. technický list |
| Povrchová úprava | Faktor difúzního odporu µ EN ISO 7783 V1 vysoké | např. technický list |
| Povrchová úprava | Třída reakce na oheň EN 13501-1 A2-s1, d0 | např. technický list |
| Povrchová úprava | Součinitel světelného odrazu 83 | např. technický list |
| OMÍTKOVÝ SYSTÉM KERAMICKÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA |  |  |
| Přednástřik | Cementový podhoz, pod vápenné a vápenocementové omítky. Zabezpečuje dobrou přilnavost minerálních omítek a vyrovnává rozdíly v nasákavosti podkladu. | např. technický list |
| Přednástřik | Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 15 N/mm², zrnitost max. 2 mm. | např. technický list |
| Jádrová omítka | Vysoce tepelněizolační strojově i ručně zpracovatelná omítka s polystyrenem určená pro nanášení na minerální podklady v exteriéru a interiéru. Součinitel tepelné vodivosti λ max. 0,1 W/mK | např. technický list |
| Jádrová omítka | Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 0.5 N/mm², faktor difúzního odporu μ: cca 8 | např. technický list |
| Lepící hmota | Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysokou přídržností k podkladu. Zrnitost 0,3 mm. | např. technický list |
| Lepící hmota | Faktor difúzního odporu μ: ≤ 50, součinitel tepelné vodivosti: cca 0.800 W/m.K | např. technický list |
| Síťovina | Sklotextilní síťovina, velmi vysoká odolnost vůči alkáliím | např. technický list |
| Síťovina | Plošná hmotnost ≥ 145 g/m2. Pevnost po stárnutí: min. 1000 N/50 mm. | např. technický list |
| Penetrační nátěr | Základní nátěr pod fasádní omítky. Složení organická pojiva, jemný křemičitý písek, plniva, pigmenty, voda. | např. technický list |
| Penetrační nátěr | Faktor difúzního odporu μ: cca 150. Hodnota pH: 8. | např. technický list |
| Omítka | Fasádní silikonová omítka s drypor efektem. Zvýšená ochrana proti řasám a plísním. | např. technický list |
| Omítka | Soudržnost: > 0.3 Mpa, hodnota pH: cca 9, faktor difúzního odporu μ: cca 30 - 40, permeabilita vody v kapalné fázi: W3 dle EN 1062-1 | např. technický list |
| PVC s PUR povrchem, skladba E |  |  |
| Podlahovina | Zátěžové PVC s povrchovou úpravou PUR | např. technický list |
| Podlahovina | Klasifikace použití 34/43 | např. technický list |
| Podlahovina | Tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,75 mm | např. technický list |
| Podlahovina | Celková tloušťka min. 2 mm | např. technický list |
| Podlahovina | Reakce na oheň Bfl-s1 | např. technický list |
| Podlahovina | Odolnost proti skluzu ≥ 0,3 DS, R10 | např. technický list |
| PUR PODLAHOVÝ SYSTÉM, skladba C a G |  |  |
| Podlahový systém | Pružný, samonivelační, polyuretanový podlahový systém. Je hladký, bezespárý, zvukově izolační. | např. technický list |
| Podlahový systém | Bez smrštění po vytvrzení, vysoká pevnost, houževnatý, odolný a bezespárý povrch. Nízké požadavky na údržbu a náklady během životnosti. | např. technický list |
| Podlahový systém | Třída reakce na oheň Cfl-s1 | např. technický list |
| Podlahový systém | Odolnost vůči opotřebení Třída M (EN 660-2:1999) | např. technický list |
| Podlahový systém | Odolnost vůči nárazu Třída II | např. technický list |
| Podlahový systém | Odolnost vůči skluzu R10 (DIN 51130) | např. technický list |
| Podlahový systém | Zvukově izolační vlastnosti 17 dB (EN ISO 140-8) | např. technický list |
| KROČEJOVÁ IZOLACE PODLAH |  |  |
| Kročejová izolace skladby C | Elastifikované desky pro kročejový útlum podlah. Určení pro kročejový útlum podlah s užitným zatížením max. 4 kN/m2 (byty, kanceláře, školní třídy, přednáškové sály apod.). | např. technický list |
| Kročejová izolace skladby C | Faktor difuzního odporu μ 30 | např. technický list |
| Kročejová izolace skladby C | Pevnost v ohybu σb 50 kPa | např. technický list |
| Kročejová izolace skladby E, F, F1 a G | Minerální izolace ze skelných vláken. Přesně řezané desky do lehkých i těžkých plovoucích podlah. | např. technický list |
| Kročejová izolace skladby E, F, F1 a G | Faktor difuzního odporu μ 1 | např. technický list |
| Kročejová izolace skladby E, F, F1 a G | Stlačitelnost c ≤ 2 mm | např. technický list |
| KONTAKTNÍ LEPENÝ MINERÁLNÍ PODHLED, skladba C |  |  |
| Izolant | Lamelové desky z kamenné vlny s úpravou nástřikem jsou určené pro tepelnou izolaci stropů. Lamely s převážně kolmou orientací vláken k povrchu desky mají na lícové straně po obvodu zkosené hrany | např. technický list |
| Izolant | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = max. 0,037 W/m·K | např. technický list |
| Izolant | Pevnost v tahu kolmo k desce TR ≥ 15 kPa pro tl. 100 mm | např. technický list |
| Izolant | Třída reakce na oheň A1 | např. technický list |
| Lepidlo | Minerální lepicí hmota, vysoká lepivost, vysoce tixotropní, paropropustná. Pevnost v tahu při ohybu (po 28 dnech) 5,0 N/mm². Nasákavost Wc2. | např. technický list |
| Podkladní vrstva pod vrchní vrstvu | Disperzní barva do interiérů, tupě matná, testována na zdravotní nezávadnost, otěruvzdornost za mokra 3 a kryvost 2. Bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel, chudý na emise. Kryvost dle EN 13300 - H10-třída 2. | např. technický list |
| Vrchní vrstva | Organická stříkaná omítka, testována na zdravotní nezávadnost s perleťovou strukturou. Zpracování pouze na stropních plochách, krycí nátěr s charakteristickou povrchovou strukturou. Bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel, chudý na emise, bez částic způsobujících fogging-efekt. | např. technický list |
| ZDIVO AKUSTICKÉ tl. 250 mm |  |  |
| Cihelný blok | Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 25 cm na maltu pro tenké spáry | např. technický list |
| Cihelný blok | Cihly jsou určené pro omítané zdivo tloušťky 250 mm | např. technický list |
| Cihelný blok | Součinitel tepelné vodivosti λ10, dry, unit max. 0,30 W/(mK) | např. technický list |
| Cihelný blok | Pevnost v tlaku 20/15 N/mm2 | např. technický list |
| Cihelný blok | Přídržnost fvk0 0,3 N/mm2 | např. technický list |
| Cihelný blok | Faktor difuzního odporu μ = 5/10, Rw=min. 53 dB (zdivo s omítkou) | např. technický list |
| ZDIVO OBVODOVÉ NOSNÉ tl. 250 mm |  |  |
| Cihelný blok | Broušený cihelný blok pro tl. stěny 25 cm na maltu pro tenké spáry | např. technický list |
| Cihelný blok | Cihly jsou určené pro omítané vrstvené obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 250 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny | např. technický list |
| Cihelný blok | Součinitel tepelné vodivosti λ10, dry, unit max. 0,10 W/(mK) | např. technický list |
| Cihelný blok | Pevnost v tlaku 10 N/mm2 | např. technický list |
| Cihelný blok | Přídržnost fvk0 0,3 N/mm2 | např. technický list |
| Cihelný blok | Faktor difuzního odporu μ = 5/10 | např. technický list |
| ZDIVO OBVODOVÉ NOSNÉ tl. 300 mm |  |  |
| Cihelný blok | Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry | např. technický list |
| Cihelný blok | Otvory v cihlách jsou z výroby vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou | např. technický list |
| Cihelný blok | Součinitel tepelné vodivosti λ10, dry, unit max. 0,064 W/(mK) | např. technický list |
| Cihelný blok | Pevnost v tlaku kolmo k ložné spáře 8 N/mm2 | např. technický list |
| Cihelný blok | Pevnost v tlaku rovnoběžně s ložnou spárou 2 N/mm2 | např. technický list |
| Cihelný blok | Faktor difuzního odporu μ = 5/10 | např. technický list |
| HYDROIZOLACE soklu fasády |  |  |
| Hydroizolace | Vodotěsná polymer-akrylátová reaktivní stěrka, trvale pružná, paropropustná, odolná vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním podmínkám. | např. technický list |
| Hydroizolace | Certifikace dle normy ČSN EN 1504-2 | např. technický list |
| Hydroizolace | Odolnost vůči radonu - min. 6,12*10-13 | např. technický list |
| Hydroizolace | Odolnost vůči tlakové vodě - dle DIN 18535 10 m | např. technický list |
| Hydroizolace | Pronikání vody v kapalné fázi - w < 0,1 | např. technický list |
| Hydroizolace | Přemostění trhlin - A2 (-20°C); A3 (-15°C); B2 (-20°C) | např. technický list |
| Hydroizolace | Paropropustnost - µ max. 800 | např. technický list |
| Hydroizolace | Odolnost proti dešti - po max. 4 hod. | např. technický list |
| Hydroizolace | Teplotní odolnost -20°C až +80°C | např. technický list |
| HYDROIZOLACE PODLAHY 1.PP skladby A, B, B1, B2, B3 |  |  |
| Penetrace | Vysocepřilnavý penetrační nátěr za studena na bázi elastomerového bitumenu - bez toluenu | např. technický list |
| Penetrace | Hustota - 0,94 ± 0,05, viskozita CF Nr.4 při 25 oC max. 30 s | např. technický list |
| Izolační pás | SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží. Oba povrchy jsou opatřeny lehce tavitelnou fólií. Šířka pásu 2m. | např. technický list |
| Izolační pás | výztužná vložka stabilizovaný polyester 180 g/m2, krycí vrstva SBS bitumen 4600 g/m2 | např. technický list |
| Izolační pás | Maximální protažení podélně i příčně min. 35% (deklarovaná hodnota) | např. technický list |
| Izolační pás | smyková odolnost ve spoji (max. síla) - podélný spoj - 600 N/50 mm (deklarovaná hodnota) | např. technický list |
| Izolační pás | smyková odolnost ve spoji (max. síla) - příčný spoj - 600 N/50 mm (deklarovaná hodnota) | např. technický list |
| Izolační pás | Propustnost pro vodní páru (nový výrobek) - µ = 20 000 | např. technický list |
| Izolační pás | Protokol o zkoušce pro součinitel difúze radonu v asfaltovém pásu | např. technický list |
| Izolační pás - detaily napojení na stávající objekty | Pás vyroben z alpa modifikovaného asfaltu, vyztužení z polyaminové tkaniny 165g/m2, krycí vrstva alpa fc 4000 g/m2. Pás je schopen přenést dilatační pohyb do 2cm ve všech směrech. Síla při přetržení podélně min. 1600 N/50 mm, příčně min. 1200 N/m2. | např. technický list |
| Těsnící provazec - detaily napojení na stávající objekty | Přibližně kruhový provazec z extrudovaného tmelu na bázi syntetického kaučuku. | např. technický list |
| Separační vrstva | PE folie tl. min. 0,2 mm | např. technický list |
| STŘEŠNÍ PLÁŠŤ skladby I a I1 |  |  |
| Střešní krytina - celá skladba | certifikovaná skladba | např. technický list |
| Střešní krytina - celá skladba | BROOF (t3) | např. technický list |
| Střešní krytina - penetrace | Vysocepřilnavý penetrační nátěr za studena na bázi elastomerového bitumenu - bez toluenu | např. technický list |
| Střešní krytina - penetrace | Hustota - 0,94 ± 0,05, viskozita CF Nr.4 při 25 oC max. 30 s | např. technický list |
| Střešní krytina - parotěsný pás | SBS modifikovaný asfaltový pás, vyztužený kombinovanou spřaženou vložkou hliníkové fólie a skelné rohože. Horní povrch je opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním líci je lehce tavitelná spalná fólie. | např. technický list |
| Střešní krytina - parotěsný pás | maximální tahové síly podélně 500 N/50 mm (deklarovaná hodnota), příčně 350 N/50 mm (deklarovaná hodnota) | např. technický list |
| Střešní krytina - parotěsný pás | propustnost pro vodní páru (nový výrobek) ≥1500 m | např. technický list |
| Střešní krytina - tepelná izolace | EPS 150 vhodné pro střešní plášť | např. technický list |
| Střešní krytina - podkladní pás | SBS modifikovaný samolepicí asfaltový pás se 4 cm širokým samolepicím a 4 cm svařovacím podélným okrajem. Horní povrch je opatřen makroperforovanou fólií a protiskluzným posypem. | např. technický list |
| Střešní krytina - podkladní pás | výztužná vložka skelná tkanina 200 g/m2, krycí vrstva SBS bitumen 3580 g/m2 | např. technický list |
| Střešní krytina - podkladní pás | maximální tahové síly podélně 1280 N/50 mm (deklarovaná hodnota), příčně 1560 N/50 mm (deklarovaná hodnota) | např. technický list |
| Střešní krytina - vrchní pás | SBS modifikovaný asfaltový pás s protipožární úpravou vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m2. Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo drcenou břidlicí. | např. technický list |
| Střešní krytina - vrchní pás | výztužná vložka stabilizovaný polyester 180 g/m2, krycí vrstva SBS bitumen 3800 g/m2 | např. technický list |
| Střešní krytina - vrchní pás | maximální tahové síly podélně 600 N/50 mm (deklarovaná hodnota), příčně 600 N/50 mm (deklarovaná hodnota) | např. technický list |
| Pás pro zesílení detailů (rohy, kouty) | SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m2. Horní povrch je opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním líci je lehce tavitelná fólie. Maximální tahové síly (deklarované hodnoty) podélně 500 N/50 mm, příčně 400 N/50 mm. | např. technický list |
| Izolační pás - detaily napojení na stávající objekty | Pás vyroben z alpa modifikovaného asfaltu, vyztužení z polyaminové tkaniny 165g/m2, krycí vrstva alpa fc 4000 g/m2. Pás je schopen přenést dilatační pohyb do 2cm ve všech směrech. Síla při přetržení podélně min. 1600 N/50 mm, příčně min. 1200 N/m2. | např. technický list |
| Těsnící provazec - detaily napojení na stávající objekty | Přibližně kruhový provazec z extrudovaného tmelu na bázi syntetického kaučuku. | např. technický list |
| ZTI INSTALACE |  |  |
| umyvadlové baterie a kuchyňské baterie | maximální průtok vody 6 litrů/min | technický list výrobku či stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |
| sprchy (sprchové baterie) | maximální průtok vody 8 litrů/min | technický list výrobku či stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |
| WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže | úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4) v souladu se specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 96. výzvy IROP. | technický list výrobku či stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |
| pisoáry | spotřeba maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr | technický list výrobku či stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |