POLOKOŠILE

Účel:

- OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP

- vhodná na celodenní nošení v terénu

- není určena jako svrchní oděv

- nemačkavá, prodyšná, stálobarevná

Normy:

- ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky)

- ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky)

Materiál/barva:

- materiál: piké úplet

- složení: 90-95% bavlna s příměsí (např. polyesteru, elastanu – 5-10%)

- gramáž: min 160-200 g/m2

- materiál a gramáž v souladu s ČSN EN 12127

- barva: tmavě modrá v kombinaci fluorescenční červené na spodní straně knoflíkové légy a zakončení rukávů nápletem (základní barvy jsou stanoveny jako vyžadovaný odstín požadovaného základního materiálu)

- stříbrné reflexní pruhy

Provedení:

- dámské-velikost XS-XXL

- pánské-velikost M-XXXL

- velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-3

- kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek

- kupující si vymezuje právo objednat do 10% nestandardní velikosti (tzv. měřenek)

Střih:

- ergonomický střih s límečkem tmavě modré barvy

- délka polokošile do úrovně roviny sedu, zadní díl o 3 cm delší

- jednodílné hlavicové krátké rukávy ukončeny cca 3 cm nápletem fluorescenční červené barvy

- zapínání na 3 knoflíky

- ukončení polokošile záložkou, v bočních švech rozparky 5 cm

Povinné prvky:

- nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ (transferový potisk)

- ve třech řádcích

- výška hůlkového písma 2,5 cm, mezera 2 cm

- barva písma oranžová

- v horní části zad, cca 10-12 cm od průkrčníku, vycentrováno

- logo ZZS SČK (transferový potisk) – umístěno na levém rukávu

- průměr 8 cm

- viz Příloha č.1

- modrá hvězda života (transferový potisk) – umístěna na pravém rukávu

- hvězda modré barvy

- bílý kruhový podklad o průměru cca 8 cm

- viz Příloha č.2

- reflexní pruhy – po obvodu polokošile a rukávů, umístění a materiál dle normy ČSN EN ISO 20471

- stříbrný segmentový transfer

- min. 30 pracích cyklů prům. praní při min. 40°C

- tkanice pro identifikaci uživatele – bílá tkanice cca 2x10 cm všita do vnitřního švu polokošile sloužící k dopsání jména uživatele

- suchý zip k označení pracovní pozice-9x2 cm spodní části suchého zipu (smyčková část) v barvě polokošile

- na pravé straně hrudníku cca 15 cm od ramenního švu

- poutko na uchycení identifikační karty – 2x1 cm, fluorescenční červené barvy, vodorovné všití

- na levé straně hrudníku, cca 15 cm od ramenního švu

Doplňky:

- povoleno kontrastní šití, úprava detailů po dohodě se zadavatelem

- barva, tvar a prošití knoflíku po dohodě se zadavatelem

Ostatní náležitosti výrobku:

- označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu polokošile)

- zabalení každého výrobku do polyetylenového sáčku s označením velikosti zboží

Požadavky na praní:

- požadavek na praní – na min. 40°C

Ostatní požadavky:

- kupující si vyhrazuje právo 1 ks výrobku 1x ročně nechat technologicky testovat na náklady dodavatele

- kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku

- kupující požaduje, aby z vnější strany výrobku nebylo viditelné označení a logo prodávajícího

- kupující požaduje záruku za jakost výrobku min. 24 měsíců

Pokyny k podání nabídky:

- čestné prohlášení prodávajícího a závěrečný protokol vydaný akreditovanou zkušební a certifikační institucí o shodě s požadovanou technickou specifikací kupujícího

- předložení 4 kusů výrobku ve shodném materiálovém a konfekčním provedení ve velikostech S a M v dámském provedení a L a XL v pánském provedení

Základní sledované minimální parametry-polokošile:

| Vlastnost | Hodnota | Norma |
| --- | --- | --- |
| Rozměrová stálost | < 3% | ČSN EN ISO 5077 |
| Výparný odpor RET | < 4m².Pa/W | ČSN EN ISO 11092 |
| Odolnost vůči otěru při tlaku 9kPa | > 30000 cyklů | ČSN EN 12947-2 |
| Stálobarevnost na světle (modrá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-B02 |
| Stálobarevnost v potu (šedá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v praní (šedá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-C06 |
| Stálobarevnost v žehlení (šedá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-X11 |
| Stálobarevnost v otěru (šedá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-X12 |
| Praní dle doporučené údržby | Min. 40°C |  |
| Požadovaný počet prac. cyklů | Min. 30 |  |

Příloha 1: Logo ZZS SČK                                        Příloha č.2: Modrá hvězda života