Příloha č. 1 – specifikace předmětu veřejné zakázky

Bude revitalizována plocha cca 120 m2.

Jedná se o chodbu a 2 učebny praktické výuky elektrooborů, namáhaný provoz.

Doporučujeme prohlídku na místě.

- příprava povrchu (broušení) – současný stav: epoxidový nátěr

- lokální oprava povrchu

- penetrační vrstva

- vyrovnávací vrstva

- zavírací epoxidová vrstva barva šedá RAL 7001

- celková výška systému – min 3 mm

Požadujeme záruku na dílo min. 60 měsíců.