TABULKA PODLAH

| označení | Popis |
| --- | --- |
| a b c d e f g h i j k l | Místnosti 001,002,003 Celková tl. podlahy: 350 mm cihelná dlažba / nejlépe očištěné půdovky z 3NP / položené do maltového lože, impregnované voskovým nátěrem, dlaždice budou položené na kříž , spáry v odstínu dlažby co nejtenčí tl. 30 mm přebroušený, napenetrovaný povrch litého cement. potěru těžké plovoucí podlahy / po obvodě místností s dilatačním okrajovým páskem např. Miralon / litý cementový potěr např. CEMFLOW CT F4 www.cemflow.cz tl. 50 mm PE folie Polystyrén XPS tl. 80 mm Tekutá hydroizolační stěrka Betonová mazanina vytužená KARI sítí tl. 40 mm nad nopy tl. 120 mm Multifunkční profilovaná folie výška nopu 8cm Separační vrstva geotextilie 300g /m2 Vyrovnávací násyp štěrku frakce 8-16 tl. 150 mm. Pod štěrk položit geotextilii 300g/m2 Původní terén –dusaná hlína Jednoramenné schodiště z výstavních prostorů 001,002,003 jednotlivé stávající schody na násypu budou výškově upraveny ve stejném složení jako jsou stávající / kameny pojené cem. maltou / + 16 ks hranolů z dubového dřeva truhlářsky opracovaného, rozměrů 260/ 1100 /100 mm . Stupně budou kotvené chemickými kotvami do zpevněných , výškově vyrovnaných nasypaných původních schodů Místnosti -004,005,006,007 Celková tl.podlahy max350 mm Systém Microdecor /např. www.stonedecor.cz/ Všechny vrstvy nášlapné bezespáré podlahy musí být od stejného výrobce !!!! Polyuretanový lak matný 2 vrstvy polymer-cementová stěrka,po obvodě zdí soklík v. 100 mm tl. 6mm penetrace Primer MT přebroušený povrch litého cement. potěru těžká plovoucí podlaha po obvodě místností dilatační okrajový pásek / např. Miralon / litý cementový potěr /např. CEMFLOW CT F4 www.cemflow.cz / tl. 50 mm PE folie Polystyrén XPS tl. 80 mm Tekutá hydroizolační stěrka vytažena na stěny Betonová mazanina vytužená KARI sítí / tl. 40 mm nad nopovou folii/ tl. 120 mm Multifunkční profilovaná folie výška nopu 8cm Separační vrstva geotextilie 300g /m2 Vyrovnávací násyp štěrku frakce 8-16 tl. 150- 200 mm. Na místě bude po vykopání podlahy prověřeno použití provětrávaného systému / PVCděrované potrubí DN 100, položené do násypu zaústěné do nevyužitého komínového průduchu celk. dl 50 bm / Pod štěrk položit geotextilii 300g/m2 Původní terén –dusaná hlína Stávající jednoramenné betonové schodiště z 1PP do 1NP Systém Microdecor /např. www.stonedecor.cz/ Všechny vrstvy nášlapné bezespáré podlahy musí být od stejného výrobce !!!! Polyuretanový lak matný 2 vrstvy polymer-cementová stěrka,po obvodě zdí soklík v. 100 mm tl. 6mm penetrace Primer MT Odstín bude upřesněn architekty před provedením Stávající schody budou přebroušeny a vyspraveny Dno výtahové šachty Tekutá hydroizolační stěrka vytažena na stěny do výše cca 1m Betonová mazanina upravená cementovým potěrem tl. 30 mm celk. tl. 100 mm Vyrovnávací štěrkový podsyp frakce .8-16 tl. 100 mm Geotextilie 300g/m2 Původní terén –hlína Výstavní prostory v 1NP Systém Microdecor /např. www.stonedecor.cz/ Všechny vrstvy nášlapné bezespáré podlahy musí být od stejného výrobce !!!! Polyuretanový lak matný 2 vrstvy, s protiskluznou úpravou, po obvodě místností profilované dřevěné lišty Polymer-cementová stěrka, po obvodě zdí soklík v. 100 mm tl. 6mm ve 3 vrstvách fino medio base COLORTOP –probarvující směs vyrobená z pigmentů stabilních vůči UV – odstíny určí architekti před provedením penetrace Primer MT Po odstranění stávajících dlaždic bude stávající pevný podklad / beton / sjednocen litou cementovou stěrkou . Hygienické zázemí - nátěr stěn do výšky dveří v odstínu , který určí architekti před provedením Systém Microdecor /např. www.stonedecor.cz/ Polyuretanový lak matný 2 vrstvy polymer-cementová stěrka tl. 3mm penetrace Primer MT přestěrkovaná hrubá omítka Ornamentální dlažba / Podesty hlavního kamenného jednoramenného schodiště / Stávající ornamentální dlažba na chodbách bude opatrně odstraněna a důkladně chemicky očištěna na nově položena na hlavní podestu ve 2NP a 3NP Stávající kamenné hlavní jednoramenné půlelipsové schodiště včetně kamenných mezipodest bude vybroušeno a, vyspraveno. Trhliny budou vyplněny pryskyřicí s plnivem z kamenné moučky v odstínu kamene. Celé schodiště bude impregnováno. Sokl schodiště do výšky 100 mm bude proveden z mikrocementové stěrky Dřevěné parkety v 1NP výstavní prostor, 2NP výstavní prostory Na místě bude rozhodnuto projektantem po odstranění nášlapných vrstev podlah o ponechání stávající dřevěné podlahy. Nové profilované lišty Dřevěné stávající parkety kladené na rybinu, Chybějící parkety budou doplněny novými ze stejného druhu a rozměru jako stávající. Položené parkety budou přebroušeny a napuštěny 2 x nátěrem na bázi vosku. Kompletní repase původních dřevěných parket se předpokládá v místnostech 115,116, 201,202,203,204,205 Nové dřevěné parkety tl. nášlapné vrstvy 20 mm Dubové dřevěné masivní parkety ve stylu stávajících – odstín a druh určí architekti před provedením dřevěná prkna v místnostech 211, 212, 213, včetně podlahy v přístavbě a ve spojovacím krčku po obvodě profilovaná dřevěná lišta 2x přebroušení, tmelení 2x nátěr na bázi vosku Stávající pevný podklad Přístavba a spojovací krček : celk. tl. podlahy : 100mm Těžká plovoucí podlaha po obvodě místností dilatační okrajový pásek / např. Miralon / litý cementový potěr /např. CEMFLOW CT F4 www.cemflow.cz / tl. 40 mm PE folie Kročejová izolace / např ISOVER TP / tl. 40 mm Nosná železobetonová deska Stávající dvouvrstvá vápenná hlazená omítka Malba / např . Primalex polar ve 2 vrstvách. Vnitřní dvorek , včetně přístupové rampy Systém Microdecor /např. www.stonedecor.cz/ Všechny vrstvy nášlapné bezespáré podlahy musí být od stejného výrobce !!!! Polyuretanový lak matný 2 vrstvy s protiskluznou úpravou, po obvodě místností profilované dřevěné lišty Polymer-cementová stěrka, po obvodě zdí soklík v. 100 mm tl. 6mm ve 3 vrstvách fino medio base COLORTOP –probarvující směs vyrobená z pigmentů stabilních vůči UV – odstíny určí architekti před provedením penetrace Primer MT přebroušený nepenetrovaný povrch litého cement. potěru těžká plovoucí podlaha, po obvodě místností s dilatačním okrajovým páskem / např. Miralon / litý cementový potěr /např. CEMFLOW CT F4 www.cemflow.cz / tl. 50 mm PE folie Polystyrén XPS tl. 50 mm Tekutá hydroizolační stěrka vytažena na stěny Betonová mazanina vytužená KARI sítí / tl. 40 mm nad nopovou folii tl. 80 mm Multifunkční profilovaná folie výška nopu 7cm Separační vrstva geotextilie 300g /m2 Na místě bude po vykopání podlahy prověřeno použití provětrávaného systému /PVCděrované potrubí DN 100, položené do násypu zaústěné do nevyužitého komínového průduchu celk. dl 50 bm / Vyrovnávací násyp štěrku frakce 8-16 tl. 200 mm. Pod štěrk položit geotextilii 300g/m2 Původní terén –dusaná hlína Vinylová podlaha ve 3NP celk. tl. 65mm nad vazné trámy např. Valton UNI / www.forbo.cz / dle výběru architekta lepené, včetně typových zaoblených soklíků po obvodě místností ,v roli Zvýšení kročejového útlumu s korkovou podložkou CORKMENT Certifikovaná lehká plovoucí podlaha /např KNAUF BRIO 23 WF/ tl. 33 mm Použít technologický postup a veškeré detaily vybraného výrobce Kašírovaná deska dřevovláknitou izolační vrstvou / WF – Hobra tl. 10 mm Minerální kročejová izolace tl. 30 mm / např. Isover T-P / OSB desky tl. 16 / péro ,drážka/ OSB deska tl. 12 mm Dřevěné stropnice uložené do přírub ocelových nosníků / viz. Statika / Záklop podlahových stropnic 80 /160 mm po 0,5 m Záklop bude zarovnaný s horní hranou vazných trámů. Dřevěný záklop naimpregnovaný stávající stropní konstrukce 3NP - hygienické zázemí / místnosti Systém Microdecor /např. www.stonedecor.cz/ Všechny vrstvy nášlapné bezespáré podlahy musí být od stejného výrobce !!!! Polyuretanový lak matný 2 vrstvy polymer-cementová stěrka,po obvodě zdí soklík v. 100 mm tl. 6 mm penetrace Primer MT / sprcha hydroizolační stěrka vytažená na stěny v. 2m / Certifikovaná lehká plovoucí podlaha /např KNAUF BRIO 23 WF/ tl. 33 mm Použít technologický postup a veškeré detaily vybraného výrobce Kašírovaná deska dřevovláknitou izolační vrstvou / WF – Hobra tl. 10 mm Minerální kročejová izolace tl. 30 mm / např. Isover T-P / PE folie Prkenný záklop stávajících stropů Dvouvrstvá vápenná hlazená omítka Malba / např . Primalex polar ve 2 vrstvách./ nátěr stěn do výše podhledu Systém Microdecor /např. www.stonedecor.cz/ Polyuretanový lak matný 2 vrstvy polymer-cementová stěrka tl. 3mm penetrace Primer MT přestěrkovaný povrch SDK desky ,ve sprše hydroizolační stěrka / 1NP přístavba Systém Microdecor /např. www.stonedecor.cz/, odstín upřesní architekti před provedením Všechny vrstvy nášlapné bezespáré podlahy musí být od stejného výrobce !!!! Polyuretanový lak matný 2 vrstvy polymer-cementová stěrka, po obvodě zdí soklík v. 100 mm tl. 6mm penetrace Primer MT přebroušený povrch litého cement. potěru /např. CEMFLOW CT F4 www.cemflow.cz tl.50 mm PE folie Tepelná izolace Polystyrén XPS tl. 80 mm Hydroizolační souvrství proti zemní vlhkosti na bázi modifikovaných asfaltů , včetně penetrace / např. ELASTEK / penetrace od stejného výrobce podkladní železobetonová betonová deska tl. 150 mm štěrkopískový podsyp zhutněný tl. 150 mm separační geotextilie 300g/m2 rostlý terén mírně vyspádovaný od hlavního objektu Venkovní dlažba z žulových kostek s pojezdem pro vozidla do 3,5t celk. tl. 530 mm Žulové dlažební kostky tl. 80 mm Kladecí vrstva cementopísková tl. 50 mm Drcené kamenivo zhutněné f 8-16 tl. 100 mm Drcené kamenivo zhutněné f 16-32 tl. 200 mm Vyrovnávací vrstva štěrkopísku zhutněná tl. 100 mm Zhutněný terén |