Technická specifikace

Název akce:              III/10122 Mořina, optimalizace

Místo realizace:   	silnice III/10122, III/11613, III/116/19, okres Beroun, délka úseku            0,410 km,  průměrná šířka 6,10 m, plocha (včetně rozjezdů)  4 300,00 m2

Staničení:     	III/10122 – uzlový bod 1241A175 a 1241A187

opravovaný úsek

opravovaný úsek

Popis současného stavu:

Jedná se o realizaci opravu stávající vozovky silnice III/10122 a rozjezdů křižovatek silnic III/11613 a III/116/19 v obci Mořina Současné vozovky jsou plošně deformované se síťovým rozpadem obrusné vrstvy, čímž dochází k ohrožení bezpečnosti provozu. Povrch komunikací vykazuje příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod. Jedná se o silnice s autobusovou dopravou a s intenzivní nákladní i osobní automobilovou dopravou.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/10122, III/11613, III/116/19.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v celé šíři vozovky v tl. do 50 mm,  vyrovnávka obalovanou směsí, obrusná vrstva ACo 11+ v tl. 50 mm, včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, výškové  úpravy šachet a krycích hrnků, obnova VDZ a DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Tak jak je uvedeno v podmínkách „Smlouvě o dílo“ po kompletním dokončení stavebních prací a po předání dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: trvání 3 týdnů v roce 2019

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty:

Vedoucí TSÚ:			Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500384

Vedoucí provozu:            	Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr:           	Roman Starý, roman.stary@ksus.cz, 607 033 233

Správní cestmistr:               	Jana Dražanová, jana.drazanova@ksus.cz, 602 489 635

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace

Zpracovali:

Luboš Krejčí, provozní cestmistr, CMS Králův Dvůr

Jana Dražanová, správní cestmistr, CMS Králův Dvůr