Obsah

1.1.	Identifikační údaje mostu	2

1.2.	Základní údaje o mostu	2

1.3.	Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění	2

1.4.	Technické řešení mostu	3

1.5.	Výstavba mostu	15

1.6.	Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřez	16

1.7.	Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace	17

###### Technická zpráva

## Identifikační údaje mostu

Stavba:	Oprava mostu ev. č. 503-003 přes kanalizovaný potok v obci Nymburk

Název mostu:	Most ev. č. 503-003 přes kanalizovaný potok v obci Nymburk

Katastrální území:	708232 k.ú. Nymburk

Obec:	Nymburk

Kraj:	Středočeský

Pozemní komunikace:	2. třída / 503, Boleslavská třída

Staničení komunikace:	km 2,019 (km 0,058 000 staničení na úseku)

Úhel křížení s překážkou:	kolmý 100,00 g

Volná výška:	3,98 m

## Základní údaje o mostu

Charakteristika mostu:	Trvalý silniční most o jednom poli, kamenná klenba.

Délka přemostění:	8,685 m

Délka nosné konstrukce:	9,86 m

Šikmost mostu:	100,00 g

Volná šířka mostu:	12,00 m

Chodníky:	levý:	2,0 m
pravý:	2,0 m

Šířka mostu:	12,58 m

Výška mostu nad terénem:	5,48 m

Výška NK nad hladinou vody:	3,73 m

Normální hladina vody:	0,25 m

Plocha mostu:	124,24 m2

Zatížitelnost mostu:	(dle ML)	Vn = 32 t
	Vr = 80 t
	Ve = 196 t

Vaj(Va) = 24 t

## Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění

Ve stávajícím stavu se jedná o jednopolový kamenný klenbový most přes vodoteč - vodní kanál se stálým průtokem, světlost otvoru cca 8,685 m, opěry jsou masivní z pískovcových kamenných kvádrů. Most je oboustranně rozšířen železobetonovou deskou na celkovou šířku 12,58 m. Most je doplněn o nová betonová křídla.

Stavební stav spodní stavby je hodnocen stupněm III – dobrý, stav nosné konstrukce je hodnocen stupněm IV – uspopkojivý. Použitelnost je hodnocena stupňem III – použitelné s výhradou. Šířkové upořádání na mostě je následující: vzdálenost mezi obrubami 8,0 m, levý chodník šířky 2,0 m, pravý chodník šířky 2,0 m – vše je vyhovující. Záchytný systém je vyhovující. Nicméně v rámci poslední hlavní prohlídky byly zjištěny závady jejichž odstranění je předmětem navrhované opravy.

Kamenné zdivo opěr i klenby vykazuje porušené spárování, betonová křídla vykazují trhliny. Konzoly rozšiřující železobetonové desky mají degradovaný povrch. Stávající žlb. zábradlí s ocelovou tyčovou výplní i mostní římsy opatřeny sanační tenkovrstvou maltou – vše vykazuje trhliny a lokální odpadávání sanace. Povrchová koroze zábradelních výplňových ocelových tyčí. Podél levého křídla opěry O1 i O2 sesunutý svah. Lokální propad pravého kamenného chodníku u opěry O1, popraskané kamenné desky tvořící vodící proužek, příčné trhliny ve vozovce.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je navržena oprava výše uvedených závad mostu. Bude se jednat zejména o sanační a injektážní práce, tj. bez požadavku na zásahy do nosné konstrukce mostu. Dále bude na mostě odfrézován a nově položen silniční svršek z litého asfaltu.

Oprava spodní stavby neomezí provoz na mostě, výměna svršku bude prováděna ve dvou etapách za částečné uzavírky komunikace v předmětném úseku. Doprava bude vedena kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu šířky min. 3,0 m, provoz bude řízen pověřenými pracovníky stavby a dopravními značkami.

Most přes kanalizovaný potok je situován v intravilánu města Nymburk, k.ú. Nymburk, Středočeský kraj.

Rok postavení kamenného mostu je 1839, rozšíření mostu žlb. deskou v roce 1953.

Komunikace na mostě je v přímé. Příčný sklon je střechovitý cca 2 %. Podélný sklon je 1,5 %.

Převáděná komunikace

Silnice: 				silnice II. třídy II/503

Šířka silnice:	 			8,0 m

Staničení mostu: 			km 2,019

Přemosťovaná překážka: 		vodoteč se stálým průtokem

Úhel křížení: 				100,00 g

Geotechnické podmínky

V rámci projektu nebyl proveden geotechnický výzkum. Vzhledem ke konstrukci mostu, jeho rozměrům a předpokládanému rozsahu oprav to není nutné. Předpokládá se, že založení je provedeno plošně.

## Technické řešení mostu

### Technické řešení stávajícího mostu

1. Spodní stavba

1.1 Základy mostních podpěr a křídel

Způsob založení nebyl ověřován. Základy jsou nepřístupné, jsou pod úrovní terénu.  Předpokládá se plošné kamenné založení.

1.2 Mostní podpěry

Opěry jsou plné masivní tížné, zděné z pískovcových kvádrů.

1.3 Křídla

Křídla mostu zděná z pískovcových kvádrů. Pod žlb. rozšiřujícími deskami provedena dodatečně betonová křídla.

2. Nosná konstrukce

2.1 Nosná konstrukce

Jednopolový most, jehož nosnou konstrukci tvoří klenba zděná z pískovcových 	kvádrů o tl. 0,60 m. Klenba je oboustranně rozšířena monolitickou žlb. deskou. Délka přemostění 8,685 m, šířka desky je 12,58 m.

2.2 Čelní zdi a přesypávka

Monolitické betonové čelní zdi opatřené sanační omítkou a nátěrem.

3. Mostní svršek

3.1 Vozovka

Živičný kryt - AC, střechovitý příčný sklon cca 2 %, podélný sklon 1,5 %. Na obou stranách vozovky vodící proužky z kamenných desek. Podél vodících proužků zvýšené kamenné obrubníky a chodníky s krytem z mozaikové kamenné dlažby.

3.2 Římsy

Na obou stranách jsou provedeny žlb. římsy. Římsy jsou přelivné, horní úroveň říms lícuje s horní úrovní chodníku.

3.3 Odvodnění mostu

Odvodnění mostu je provedeno pouze příčným a podélným sklonem vozovky.

4. Vybavení mostu

4.1 Zábradlí

Oboustranné zábradlí z žlb. sloupků, propojených žlb. madlem, s výplní ze 2 vodorovných ocelových trubek. Zábradlí zvýšeno ocelovým vodorovným trubkovým madlem kotveným přes patní plechy do žlb sloupků.

4.2 Dopravní značení, označení mostu

Na obou stranách mostu jsou osazeny na zábradlí tabulky s ev.č. mostu. VDZ – středový vodící proužek v plastu, krajní proužky z kamenných desek.

4.3 Území pod mostem a přístupové cesty

Pod mostem se nachází koryto vodoteče.

4.4 Cizí zařízení na mostě

Pod pravou konzolou žlb. desky zavěšeno potrubí. Pod klenbou v mostním otvoru samonosné potrubí procházející opěrami. Pod leou konzolou žlb. desky zavěšeno potrubí, dále několik trubek a chrániček pod kapotáží podél levého boku klenbového pásu. Na líci opěry 1 je v úrovni hladiny vodoteče zavěšeno na ocelových konzolách  kanalizační potrubí, do vodoteče je dále zaústěna dvojice trubek dešťové kanalizace.

### Stav a závady stávajícího mostu

1. Spodní stavba

1.1 Mostní podpěry

Na líci zdiva obou opěr jsou patrné poruchy spárování - trhliny a vylouhované výplně spár.

1.2 Křídla

Na líci kamenných křídel u obou opěr jsou patrné poruchy spárování - trhliny a vylouhované výplně spár.

2. Nosná konstrukce

2.1 Nosná konstrukce

Na spodním líci kamenného klenbového pásu jsou patrné poruchy spárování - trhliny a vylouhované výplně spár. Na spodním líci obou žlb. konzol dochází k lokální separaci krycí vrstvy výztuže. Spodní povrch konzol je dále narušen vlasovými trhlinami.

2.2 Čelní zdi a přesypávka

Na líci obou betonových čelních zdí jsou patrné četné, převážně horizontální trhliny. Dále je patrná separace sanační omítky od podkladu.

3. Mostní svršek

3.1 Vozovka

Na začátku i konci mostu příčné trhliny ve vozovce.

3.2 Chodníky

Mozaiková dlažba pravého chodníku u opěry 1 je lokálně propadlá.

3.2 Římsy

Na povrchu říms lokálně nečistoty, trhliny a separace sanační omítky od žlb. podkladu.

4. Vybavení mostu

4.1 Zábradlí

Na povrchu žlb. sloupků i žlb. madla patrné trhliny a separace sanační malty, lokálně plošné odpadnutí sanační malty. Povrchová koroze ocelových tyčí výplně a horního tyčového madla zábradlí.

4.2 Dopravní značení, označení mostu

Popraskané kamenné desky, tvořící vodící proužky u obrubníků.

4.3 Území pod mostem a přístupové cesty

Sesunutý svah vlevo u opěry 1 i 2.

5. Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav:				III - dobrý (koefic. a=1,0)

Nosná konstrukce

Stavební stav:				IV - uspokojivý (koefic. a=0,8)

Použitelnost:				III – použitelné s výhradou

6. Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:		Z - EN (zatížitelnost stanovená dle zvláštního předpisu)

Vn = 32 t

Vr = 80 t

Ve = 196 t

Max.nápravový tlak = 24 t

### Kácení stromů

Oprava si nevyžádá kácení vzrostlých dřevin, před zahájením opravy budou odstraněny drobné náletové křoviny a rostliny, které se nacházejí na svazích u opěr mostu.

### Demolice stávající konstrukce

Oprava mostu nevyžaduje demolice. Bude provedeno otryskání stávajících betonových konstrukcí vodou a opískování ocelových tyčí zábradlí. Bude odfrézována stávající asfaltová vozovka do hloubky 100 mm, odstraněny budou kamenné desky tvořící vodící proužky u obrubníků.

### Technické řešení opravy mostu

V rámci oprav mostu zůstane zachována spodní stavba, křídla, nosná klenbová konstrukce, rozšiřující žlb. deska s římsami, zábradlí i chodníky na mostě. Opraveny budou veškeré spáry na opěrách, křídlech a nosném klenbovém pásu. Sanován bude veškerý povrch betonových zdí a žlb. rozšiřující desky s konzolami a žlb. zábradlím. Bude proveden nový povrch komunikace z litého asfaltu. Práce budou probíhat za provozu mostu, výměna povrchu pak ve 2 etapách s kyvadlovým provozem vždy v jednom jízdním pruhu.

#### Založení:

Stávající založení mostu není třeba opravovat.

#### Spodní stavba:

Stávající opěry i křídla mostu jsou zděné z kamenných pískovcových bloků. Vlastní kamenné zdivo nevykazuje poruchy, není nutné jej měnit. Poruchy však vykazuje stávající spárování tohoto zdiva. Navržena je proto oprava spárování na 100% plochy líce obou opěr a všech křídel mostu. Oprava bude provedena následujícím způsobem:

- otryskání povrchu opěr a křídel vodou

- mechanické vyškrábání spár do hloubky cca 30 mm

- očištění spár od prachu

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na kamenné zdivo

- opětovné vyspárování sanační maltou pro spárování kamenného zdiva v odstínu pískovec

Pohled na opěru 1

Vpravo a vlevo u opěry 1 a vlevo u opěry 2 jsou pod rozšiřujícími žlb. deskami dodatečně provedena betonová křídla. Tato křídla vykazují trhliny, nejvíce ve vodorovném směru. Dále je zde patrné odprýskávání a degradace sanační malty. Navržena je proto sanace 100 % povrchu betonových křídel následujícím způsobem:

- lokální otlučení degradovaného betonu a sanační malty

- tlakové otryskání povrchu vodou

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton

- nanesení sanační malty na beton

- vodorovnou trhlinu vlevo u opěry 1 sanovat vytvořením přiznané vodorovné spáry vyplněné trvale pružným tmelem šedé barvy

- ochranný a sjednocující nátěr

Pohled na bet. křídlo vlevo u opěry 1

#### Nosná konstrukce:

Stávající klenebný pás tl. 600 mm je zděný z kamenných pískovcových bloků. Vlastní kamenné bloky nevykazují poruchy, není nutné je měnit. Poruchy však vykazuje stávající spárování těchto bloků. Navržena je proto oprava spárování na 100 % plochy spodního líce i bočních líců klenebního pásu. Oprava bude provedena následujícím způsobem:

- otryskání povrchu klenebního pásu vodou

- mechanické vyškrábání spár do hloubky cca 30 mm

- očištění spár od prachu

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na kamenné zdivo

- opětovné vyspárování sanační maltou pro spárování kamenného zdiva v odstínu pískovec

Pohled na klenbu a opěru 2

Nosná konstrukce kamenného mostu je oboustranně rozšířena žlb. deskou, jejíž spodní povrch vykazuje závady spočívající v lokálním odpadávání krycí vrstvy výztuže a ve vzniku vlasových trhlin na povrchu desky. Navržena je proto sanace 100 % spodního povrchu obou rozšiřujících konzol NK. Sanace bude provedena následujícím způsobem:

- lokální otlučení degradovaného betonu

- tlakové otryskání povrchu vodou

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton

- nanesení sanační malty na beton

- ochranný a sjednocující nátěr

Pohled na levou konzolu NK

#### Čelní zdi:

Čelní zdi jsou tvořeny betonovými stěnami. Tyto stěny vykazují trhliny, nejvíce ve vodorovném směru. Dále je zde patrné odprýskávání a separace sanační malty od betonového podkladu. Navržena je proto sanace 100 % povrchu čelních stěn následujícím způsobem:

- lokální otlučení separované sanační malty

- tlakové otryskání povrchu vodou

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton

- nanesení sanační malty na beton

- ochranný a sjednocující nátěr

Pohled na čelní stěnu a žlb. konzolu na výtoku

#### Příslušenství

Římsy

Stávající římsy na mostě jsou žlb. monolitické. Na povrchu říms lokálně nečistoty, trhliny a separace sanační omítky od žlb. podkladu. Navržena je proto sanace 100 % horního a bočního povrchu pravé i levé římsy mostu následujícím způsobem:

- lokální otlučení separované sanační malty

- tlakové otryskání povrchu vodou

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton

- nanesení sanační malty na beton

- ochranný a sjednocující nátěr

Pohled na levou římsu

Vozovka

Dvoupruhová městská vozovka v místě mostu má příčný střechovitý sklon cca 2 % a podélný sklon 1,5 %. Povrch vozovky je živičný – AC. Po obou stranách je vodící proužek z kamenných desek. Podél proužků jsou zvýšené kamenné obrubníky. Ve vozovce jsou na začátku a na konci mostu příčné trhliny, některé kamenné desky vodícího proužku jsou rozlomené. Navržena je proto oprava vozovky na mostě, a to následujícím způsobem:

- odfrézování stávající vozovky do hloubky 100 mm

- odbourání stávajících vodících proužků z kamenných desek

- dle potřeby úprava polohy kamenných obrubníků

- aplikace spojovacího postřiku

- pokládka 2 vrstev litého asfaltu MA16+ 2x50 mm

- asfaltová zálivka spáry u obrubníku

- zdrsnění povrchu a vtlačení kameniva

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky.

Chodníky

Na obou stranách mostu jsou chodníky šířky 2,0 m s krytem z mozaikové kamenné dlažby. Lokálně vpravo u opěry 1 je dlažba propadnutá. V této oblasti je navrženo její předláždění.

Dilatace

Vozovka na mostě není opatřena dilatací. Na začátku i na konci mostu se ve stávající vozovce nachází příčná trhlina. Po provedení nového krytu z litého asfaltu bude na obou koncích mostu provedena příčná řezaná spára tl. 15 x 40 mm, která bude opatřena penetračním nátěrem a vyplněna elastickou zálivkou.

Pohled na vozovku, vodící proužek a chodník

Pohled na chodník vpravo u opěry 1

Evidenční značky

Z obou stran jsou před mostem osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. Provedením a kvalitou odpovídají TKP kap. 14 – „Dopravní značky a dopravní značení“.

Zábradlí

Oboustranné zábradlí z žlb. sloupků propojených žlb. madlem, s výplní ze 2 vodorovných ocelových trubek. Zábradlí zvýšeno ocelovým vodorovným trubkovým madlem kotveným přes patní plechy do žlb sloupků. Na povrchu žlb. sloupků i žlb. madla patrné trhliny a separace sanační malty, lokálně plošné odpadnutí sanační malty. Povrchová koroze ocelových tyčí výplně a horního tyčového madla zábradlí. Navržena je proto sanace betonového zábradlí následujícím způsobem:

- lokální otlučení separované sanační malty na 50 % plochy

- tlakové otryskání povrchu vodou na 100 % plochy

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton na 10 % plochy

- nanesení sanační malty na beton na 50 % plochy

- sjednocující nátěr na betonový povrch na 100 % plochy zábradlí

- opískování ocelových zábradelních trubek 100 % plochy

- antikorozní nátěrový systém ocelových trubek 100 % plochy (penetrační nátěr epoxidový, dvoukomponentní epoxid - 2 vrstvy, alifatický polyuretan - 1 vrstva) dle TKP 19

Úpravy pod mostem

Vlevo u opěry 1 i 2 došlo k sesuvu stávajícího svahu. Je zde proto navrženo nové opevnění svahu kamennou zádlažbou tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm.

Na dlažbu bude použit bude lomový kámen nepravidelného tvaru s lícovou plochou lomově rovnou, třídy II dle TP 192, nasákavost max. 3%, pevnost v tlaku min. 80MPa, nepravidelná vazba na divoko.

Pro výstavbu bude použito betonu kvality podle následující tabulky:

| Konstrukční část | Třída betonu | Svp |
| --- | --- | --- |
| Betonové lože pro dlažbu | C16/20n | XF1 |
| Spárovací malta dlažby | MC 25 | XF4 |

Pohled na zábradlí vlevo mostu

Pohled na sesunutý svah vlevo u opěry 1

Cizí zařízení na mostě

Pod pravou konzolou žlb. desky zavěšeno potrubí. Pod klenbou v mostním otvoru samonosné potrubí procházející opěrami. Pod levou konzolou žlb. desky zavěšeno potrubí, dále několik trubek a chrániček pod kapotáží podél levého boku klenbového pásu. Na líci opěry 1 je v úrovni hladiny vodoteče zavěšeno na ocelových konzolách kanalizační potrubí, do vodoteče je dále zaústěna dvojice trubek dešťové kanalizace. Tato zařízení nejsou předmětem opravy mostu, projektant však doporučuje jejich pravidelnou údržbu.

#### Statické posouzení

Navrhované opravy nemají vliv na stávající zatížitelnost mostu.

#### Hydrotechnické posouzení

Hydrotechnické posouzení není požadováno, navrhované opravy nemají vliv na průtokové poměry mostu.

#### Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

Protikorozní systém zábradlí bude proveden v souladu s TKP 19.

Na veškeré povrchové úpravy bude zhotovitelem vypracován technologický postup s definicí

jednotlivých konkrétních hmot, jejich materiálovými listy a certifikáty. Tento postup bude předložen investorovi a stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Každá vrstva PKO bude provedena v jiném barevném odstínu, tak aby byla možná jejich kontrola. Odstín vrchního nátěru dle požadavku investora.

#### Požadované podmínky a měření sedání a průhybů – měření a monitoring

Zpracovatel nepředepisuje interval pro sledování mostu geodetickým měřením.

#### Požadované zatěžovací zkoušky

Rozpětí mostu nezakládá požadavek na provedení zatěžovací zkoušky, projektant ji také nepožaduje.

## Výstavba mostu

#### Postup a technologie opravy mostu

-Vykácení drobných náletových křovin a rostlin v prostoru mostu

-Zařízení staveniště

-Zřízení lešení pod mostem

-Sanace spár kamenného zdiva opěr, kamenných křídel a spár klenebného pásu

-Sanace spodního líce žlb. desek, čelních stěn a betonových křídel

-Sanace žlb. povrchu zábradlí a říms

-Sanace nátěrového systému ocelové výplně zábradlí

-Opevnění svahu u opěry 1 a 2 pod žlb. konzolou

-Demontáž lešení pod mostem

-Odfrézování vozovky a odbourání vodících proužků

-Provedení nového povrchu vozovky

-Lokální předláždění chodníku

-Dokončovací práce, zrušení zařízení staveniště, obnovení provozu

Výstavba bude probíhat běžným způsobem, jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující žádné specializované stavební technologie. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. Výše uvedené činnosti jsou pouze rámcovým přehledem. Přesný postup výstavby závisí na možnostech a zkušenostech zhotovitele. Přesný harmonogram stavby vypracuje vybraný zhotovitel stavby.

#### Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající komunikaci II/503.

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se správci zdrojové sítě.

Při provádění stavby vznikne odpad stavebního charakteru (zemina, kámen, dlažba, asfaltové vrstvy, beton atp.), který bude roztříděn a odvezen na skládku.

#### Související (dotčené) objekty stavby

Nejsou, jedná se jeden stavební objekt.

#### Vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.

Dle vyjádření obeslaných správců sítí se v místě mostu vyskytují inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, sdělovací vedení, vedení NN a veřejného osvětlení. Oprava mostu nevyžaduje přeložky těchto sítí. Zhotovitel stavby bude práce v blízkosti sítí provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Oprava spodní stavby neomezí provoz na mostě, výměna povrchu komunikace bude prováděna ve dvou etapách za částečné uzavírky komunikace II/503 v předmětném úseku. Doprava bude vedena kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu šířky min. 3,0 m, provoz bude řízen pověřenými pracovníky stavby a dopravními značkami, viz. příloha DIO.

## Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů

#### Vytyčovací údaje

Při vypracování projektu opravy mostu bylo využito geodetické zaměření stávajícího mostu. Zaměření mostu bylo provedeno v souřadném systému JTSK a ve výškovém systému Bpv.

#### Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Prostorové uspořádání a geometrie mostu je patrná z výkresové části dokumentace. Půdorysná geometrie mostu je kolmá (úhel křížení 100,00g), trasa komunikace na mostě je v přímé. Výškové uspořádání je dáno podélným řezem, niveleta komunikace je vedena v podélném sklonu 1,5 %.

#### Statický a hydrotechnický výpočet

Statický a hydrotechnický výpočet viz. odstavec 1.4.5.

## Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Most je součástí silniční sítě s neomezeným přístupem, na mostě nejsou navržena žádná zvláštní opatření pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

V Praze 17.06.2019					Vypracoval: Ing. Karel Stupka

Příloha TZ:

- dopravně inženýrské opatření, 3 strany