Technická specifikace

Název  akce:    III/10249  Kozárovice - průtah

Místo realizace: silnice III/102 49 Kozárovice - průtah, okres Příbram

Staničení : od  2,000km   do  2,763  km,  délka  úseku  0,763 ,  prům.šířka 6,0 m, plocha 5 800 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. Třídy  v obci  Kozárovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou dopravu , tak těžkou nákladní přepravu z místních lomů..  Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10249.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování části živičného krytu v tl. 50mm, bude provedeno výškové vyrovnání kanal. poklopů, vpustí, vod.šoupat. vyrovnávka, provedení očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACo 11S v tl. 50mm. Odfrézování a zalití příčných a podélných spár, seříznutí krajnice, zřízení krajnice, vodorovné VDZ plošné s balotinou, provést návrh a projednat realizaci DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 08/2019 – 11/2019            30dní

Přílohy: Technická specifikace

Výkaz výměr

Rozpočet s cenou

Rozpočet slepý

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu :           Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz , 724 216 636

Vedoucí TSÚ:                 JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr:          František Šíma, frantisek.sima@ksus.cz , 602 430 297

Správní cestmistr :           Miloslava Kubová, miloslava.kubova@ksus.cz, 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  František Šíma