Technická specifikace

Název akce:			„II/236 Kačice, ověření nové technologie“

Místo realizace akce:	silnice II/236 v km 37,897 – 39,724 v délce 1,827 km, uzlové body 1223A121 1223A073, okr. Kladno, středisko Fialka

Základní popis akce:

Jedná se o ověření nové technologie na silnici II/236 v km 37,897 – 39,724 dle zpracované projektové dokumentace společností Atelier Kprojekt, s.r.o., DSP/PDPS z 11/2016. Vyjádření k ohlášenému záměru č.j. OV/451/17-2/Dv ze dne 3.2.2017, vydané Magistrátem města Kladna, Odborem výstavby – oddělení speciálních stavebních činností – silniční správní úřad.

Technický popis stávajících objektů:

Jedna se o frekventovanou komunikaci II. třídy č. 236 propojující komunikace D6 a D7 přes obec Kačice a Smečno. Řešený úsek silnice se nachází v extravilánu za obcí Kačice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní, autobusovou, tak i těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, dochází k vytváření velkého množství výtluků.

Návrh řešení:

Účelem této stavby je oprava asfaltového krytu vozovky. Vytvoření nových příčných spádů, zlepšení podélného spádu nivelety. Zlepšení odvodnění povrchu vozovky. Doplnění krajnic vyfrézovaným Rmat. Pročištění příkopů, stávajících propustků a hospodářských sjezdů. Osazení směrových sloupků a nového vodorovného dopravního značení.

Nejprve bude provedeno odstranění stávající přerostlé krajnice travou s jejím odvozem na skládku. Následně bude stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován v extravilánu v tl. 110mm. Frézování bude probíhat po jednotlivých vrstvách (obrusná a ložná vrstva) a dále dle nově navržené nivelety komunikace, podélného řezu a příčných řezů dle RDS. Asfaltová suť bude odvezena na obalovnu asfaltových směsí k recyklaci.

Zde jsou navrženy možnosti praktického využití stávajícího stavebního materiálu získaného při výstavbě (Rmat). K jeho využití dojde v místě obalovny asfaltových směsí, kde bude homogenizován (předrcen) a zjištěny jeho stávající vlastnosti. Rmat bude dále dávkován v množství od 0 do 60% do výroby hutněných asfaltových směsí na obalovně, kde je zabezpečen ohřev Rmat pomocí paralelního sušícího bubnu. Jedná se o ověření kvality asfaltových směsí s vyšším podílem Rmat při praktickém použití přímo v konstrukčních vrstvách vozovky.

Další přínos celého projektu je především v navržení nové asfaltové směsi do ložné vrstvy, která je založena na konceptu asfaltových koberců mastixových. Je to nová technologie, která má potenciál především v Německu. V České republice nebyla zatím použita. Proto je navržena v rámci tohoto projektu společně s možností přidávání většího množství Rmat do směsi.

Zkušební úsek je rozdělen na 6 podúseků, kde se bude sledovat kvalita asfaltových směsí při dávkování různého množství Rmat v podílu od 0 do 60%.

Rekonstrukce bude prováděna za částečné nebo plné uzavírky dle posouzení a projednání DIO.

Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Termín realizace: předpokládaná doba výstavby 2 měsíce

Kontakty:

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace

# Text boxes

Ověřovaný úsek silnice II/236 novou technologií

„II/236 Kačice, ověření nové technologie“