Technická specifikace.

Název akce:                        III/22916, III/22917a III/22917n Krupá, optimalizace

Místo realizace:                silnice III/22916, III/22917, III/22917n v průtahu obcí Krupá, oblast  Kladno, okres Rakovník, CMS Nové Strašecí

Staničení:                             sil. III/22916 km 0,000 – 0,960,

sil. III/22917 km 0,000 – 0,540

sil. III/22917n 0,000 – 1,100

celková plocha 8 750m², celková délka 2,600 km, šířka 3,0 – 6,0 m

uzlové body: 1214A032 - 1214A106, 1214A022 - 1214A086, 1214A023 -      1214A022

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy zatíženou osobní, autobusovou a těžkou nákladní dopravou v průjezdním úseku obce Krupá. V průtahu obcí došlo v roce 2019 k výstavbě splaškové kanalizace. Obec Krupá zajistí opravu vozovek v úsecích, kde došlo k uložení splaškové kanalizace a to v šíři dotčeného jízdního pruhu a místy v celé šíři komunikace, dle rozsahu zásahu do komunikace v rámci stavby splaškové kanalizace. Zbývající části komunikace budou opraveny v rámci programu „optimalizace“. Komunikace v obci jsou v nevyhovujícím stavu, povrch vozovky vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny 
a výtluky.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/22916, III/22917, III/22917n, oprava povrchu bude realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací. Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.

Technologie opravy:

Bude provedeno odfrézování stávajícího krytu v tl. do 50mm a sanace lokálních poruch.

Na sil. III/22917n ve staničení 0,000 - 0,475 bude provedeno zafrézování napojení konců a pokládka provedena na stávající povrch bez jeho odfrézování.

Sanace obsahuje zaříznutí místa poruchy, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, pokládku geotextilie, ŠD v tl. 15cm, KZC v tl. 12cm a pokládku ACP 22 v tl. 8cm. Dále bude položena vyrovnávka ACL 16+ a položena asfaltová vrstva ACO 11+ v tloušťce 50 mm. Pracovní spáry budou zaříznuty a ošetřeny modifikovatelnou asfaltovou zálivkou. V rámci akce dojde k rektifikaci povrchových znaků inž. sítí (kanalizační vpusti, šoupata, hydranty), budou dále vyčištěny krajnice od nánosů a zpevněny asfaltovým recyklátem, dojde k vyčištění příkopů. Veškeré provedené práce budou realizovány dle platných norem ČSN, a TP. 
Po ukončení opravy bude provedeno geodetické zaměření stavby.

Oprava bude realizována v režimu oznámení provedení udržovacích prací, dle schváleného DIO, jehož projednání a realizace je součástí zakázky.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno zajištěním financování. Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: Předpokládaná doba výstavby 4 týdny v roce 2020.

Přílohy: výkaz výměr, fotodokumentace.

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vedoucí TSÚ:		Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384

Vedoucí provozu:	Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr: 	Zdeněk Malec, zdenek.malec@ksus.cz, 724 251 470

Správní cestmistr:	Jana Dražanová, jana.drazanova@ksus.cz, 602 489 635

Zpracoval:	    Zdeněk Malec, provozní cestmistr

Jana Dražanová, správní cestmistr

Fotodokumentace: