ČEPICE LETNÍ

Účel:

- OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP

- vhodná na celodenní nošení v terénu

- prodyšná, zajišťující komfort nošení a ochranu proti slunci

Normy:

- ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy-obecné požadavky)

Materiál/barva:

- materiál: 100% broušená bavlna

- gramáž: 340g/m2 ± 5%

- zdravotně nezávadný materiál

- barva modrá NAVY PANTONE 19-3923 TCX

Střih:

- unisex provedení, univerzální velikost

- čepice s prohnutým kšiltem a páskou k regulaci obvodu

- obšité větrací otvory

- v přední části čepice výšivka „modrá hvězda života“ o velikosti 5 cm ± 3% (viz Příloha č.1) v barvě modré NAVY PANTONE 19-3923 TCX

- v zadní části výšivka půlkruhového nápisu „ZZS SČK “ stříbrné barvy s výškou písma 1 cm

Povinné prvky:

- tkanice pro identifikaci uživatele – bílá tkanice cca 2x5 cm všita do vnitřního švu čepice sloužící k dopsání jména uživatele

Doplňky:

- možné úpravy detailů (kontrastní šití, event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na konečnou cenu, po dohodě vítězného uchazeče se zadavatelem

Ostatní náležitosti výrobku:

- označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu čepice)

- zabalení každého výrobku do polyetylenového sáčku s označením velikosti zboží

Ostatní požadavky:

- kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku

- kupující požaduje, aby z vnější strany výrobku nebylo viditelné označení a logo prodávajícího

- kupující požaduje záruku za jakost výrobku po dobu min. 24 měsíců

- záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží)

- kupující nepožaduje žádný způsob řešení pro sledování evidenci pracích cyklů, evidenci si kupující povede sám a to pro každého uživatele zvlášť

Pokyny k podání nabídky:

- prohlášení o shodě

- materiálový list

- doložení certifikátu o zdravotní nezávadnosti materiálu v českém příp. slovenském jazyce

- předložení 3 kusů výrobku ve shodném materiálovém provedení

- dodaný vzorek musí odpovídat přiloženému grafickému návrhu

Příloha č.1: Modrá hvězda života

ČEPICE ZIMNÍ

Účel:

- OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP

- vhodná na celodenní nošení v terénu v zimním období

- zajišťující dobrou ochranu proti klimatickým podmínkám v chladném období

- celoroční, prodyšná, zajišťující komfort nošení i při použití ochranné helmy

Normy:

- ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy-obecné požadavky)

Materiál/barva:

- dvě barevné varianty: barva modrá NAVY PANTONE 19-3923 TCX / HV RED

- materiál: jednostranně česaný úplet /jednostranný fleece česaný po rubové straně

- (min. 80% PES, max. 20% elastické vlákno) s odolnou vrchní vrstvou či jiný bistrečový materiál bez příměsi elastanu se zachováním funkčních a komfortních vlastností výrobku včetně elasticity

- gramáž: 260-300g/m2

Střih:

- unisex provedení

- čepice těsně obepíná hlavu a je přizpůsobená možnému použití pod ochrannou helmou

- ve 3 různých velikostech

Povinné prvky:

- tkanice pro identifikaci uživatele – bílá tkanice cca 2x5 cm všita do vnitřního švu čepice sloužící k dopsání jména uživatele

Doplňky:

- možné úpravy detailů (kontrastní šití, event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na certifikaci a konečnou cenu, po dohodě vítězného uchazeče se zadavatelem

Ostatní náležitosti výrobku:

- označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu čepice)

- zabalení každého výrobku do polyetylenového sáčku s označením velikosti zboží

Ostatní požadavky:

- kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku

- kupující požaduje, aby z vnější strany výrobku nebylo viditelné označení a logo prodávajícího

- kupující požaduje záruku za jakost výrobku po dobu min. 24 měsíců

- záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží)

- kupující nepožaduje žádný způsob řešení pro sledování evidenci pracích cyklů, evidenci si kupující povede sám a to pro každého uživatele zvlášť

Pokyny k podání nabídky:

- prohlášení o shodě

- materiálový list

- doložení certifikátu o zdravotní nezávadnosti materiálu v českém příp. slovenském jazyce

- předložení 3 kusů výrobku ve shodném materiálovém a konfekčním provedení ve 3 různých velikostech

- dodaný vzorek musí odpovídat přiloženému grafickému návrhu

Základní sledované minimální parametry – čepice zimní:

| Minimální funkční vlastnosti a údržba materiálu | Hodnota | Norma |
| --- | --- | --- |
| Paropropustnost | Ret ≤5m².Pa/W | ČSN EN ISO 11092 |
| Rozměrová stálost | ± 5% | ČSN EN ISO 5077 |
| Stálobarevnost (u HV red) | limity dle ČSN EN ISO 20471 | ČSN EN ISO 20471 |
| Požadovaný počet pracích cyklů (u HV red) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.30) | ČSN EN ISO 20471 |
| Praní dle doporučené údržby | min. 40°C | ČSN EN ISO 6330 |