ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6

ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136

telefon 224 354 929, 224 353 880

telefax 224 354 902

e-mail petr.mondschein@fsv.cvut.cz

Zakázkové číslo    : 1361868

Počet výtisků	: 3

Počet listů	: 18

Výtisk č.	: 1 2 3

List č.	: 1

ZPRÁVA č. ZP/136055/2018

Diagnostika vozovky a návrh opravy silnice č. III/00519, Úhonice - Rudná

Jméno a adresa zákazníka: 	Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9

160 00 Praha 6

Datum vystavení zprávy: 15.10. 2018

Schválil:					Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Tato zpráva může být reprodukována jedině celá, její část pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře.

Obsah

Podklady	2

1. Stávající stav	3

1.1 Poruchy	4

2. Skladba stávající konstrukce vozovky	5

3. Návrh skladby konstrukce vozovky	5

4. Posouzení konstrukce vozovky	7

5. Závěr	7

PŘÍLOHA A – FOTODOKUMENTACE PORUCH VOZOVKY	8

PŘÍLOHA B – FOTODOKUMENTACE KOPANÝCH SOND	13

Seznam obrázků

Obrázek 1 Lokalizace posuzované komunikace	4

Obrázek A. 1 Síťové trhliny v oblasti okraje vozovky	9

Obrázek A. 2 Nedostatečná únosnost krajnice	10

Obrázek A. 3 Vysprávky, nedostatečná únosnost krajnice	11

Obrázek A. 4 Síťové trhliny, vyčerpaná životnost asfaltem stmelených vrstev	11

Obrázek A. 5 Příčné deformace, síťové trhliny	12

Obrázek B. 1 Kopaná sonda K1, km 0.950	14

Obrázek B. 2 Materiál nestmelených zrnitých vrstev, sonda K1	15

Obrázek B. 3 Štětová vrstva v konstrukci vozovky, sonda K1	16

Obrázek B. 4 Kopaná sonda K2, km 2.370	17

Obrázek B. 5 Materiál konstrukčních vrstev kopané sondy K2	18

Seznam tabulek

Tabulka 1 Přehled typů poruch na posuzovaném úseku komunikaci dle TP 82	4

Tabulka 2 Skladba kopaných sond konstrukce vozovky	5

Tabulka 3 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky, návrh opravy konstrukce vozovky	6

Cílem zprávy je posouzení stávajícího stavu komunikace č. III/00519 v úseku Úhonice - Rudná a provedení návrhu opravy konstrukce vozovky.

Podklady:

- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, PavEx Consulting, 2010 [1];

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, listopad 2004 [2];

- Dodatek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, srpen 2010 [3];

- Laymed TP 170 (ČSN EN), Softlay 2010 [4];

- TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena, Ing. Jan Zajíček – APT Servis, červenec 2009 [5];

- TP 225 PROGNÓZA INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. VYDÁNÍ), EDIP s.r.o., říjen 2012 [6];

- ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton [7];

- ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1: Směsi stmelené cementem [8];

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, Základní ustanovení pro navrhování [9];

- ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody [10];

- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry [11];

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací [12];

- Celostátní sčítání dopravy 2016, ŘSD [13];

- ZPRÁVA č. 132/2018 Diagnostika vozovky a návrh opravy silnice č. Silnice č. I/37H Chrudim, ul. Pardubická, Ing. Pavel Herrmann – RODOS, 24.5.2018 [14];

- Skladba provedených sond, ČNES dopravní stavby, a.s., 25.7. 2018 [15];

- Místní prohlídka komunikace provedená pracovníky FSv ČVUT v Praze, katedra silničních staveb, OL 136 [16].

# 1. Stávající stav

Cílem zprávy je posouzení stávajícího stavu a návrh nového složení konstrukce vozovky silnice č. III/00519 v úseku km 0,000 – km 2,770 viz situace, obrázek 1, která bude rekonstruována. Jedná se o úsek od křižovatky se silnicí II/101 v obci Úhonice ke křižovatce se silnicí III/00518, uzlové body 1241A035, 1241A216, okres Kladno, středisko Rudná.

Na posuzovaném úseku komunikace nebylo v roce 2016 prováděno celostátní sčítání dopravy. Vzhledem k tomu, že na komunikaci II/101, na kterou se silnice III/00518 napojuje, dosahuje dopravní zatížení hodnoty 446 TNV za 24 hodin v obou směrech, lze předpokládat na posuzovaném úseku maximální zatížení 50 TNV za 24 hodin v obou směrech a to s rezervou.

Posuzovaná komunikace má celkovou délku cca 2 770 m. Šířka komunikace je cca 5 m.

Na komunikaci se napojují vjezdy z okolních pozemků.

Odvodnění komunikace je realizováno příčným sklonem vozovky do odvodňovacích příkopů a okolního terénu.

Obrázek 1 Lokalizace posuzované komunikace

### 1.1 Poruchy

Posuzovaná komunikace je v celé své délce porušena a to jednotlivými poruchami či souborem poruch.

Na posuzovaném úseku se vyskytuje celá řada poruch, převládají síťové trhliny, které jsou doprovázeny příčnými a lokálními deformacemi. Značná část délky komunikace vykazuje poruchy ve formě podélných rozvětvených trhlin při okraji vozovky (cca 0,5 m až 1,0 m). Na základě těchto poruch lze předpokládat, že zpevněné plochy komunikace byly rozšířeny, aniž by byla zajištěna únosnost zemní pláně v rozšíření.

Souhrnný přehled poruch je uveden v tabulce 1. Zadavatelem posouzení nebyly provedeny vrtané/kopané sondy v příčném profilu, nelze tedy popsat případné rozdíly ve skladbě konstrukcí vozovek v jízdním pruhu a při okraji vozovky.

Tabulka 1 Přehled typů poruch na posuzovaném úseku komunikaci dle TP 82

| Skupina poruch | Číslo poruchy kat. list | Název poruchy |
| --- | --- | --- |
| Ztráta protismykových vlastností | 01 | Ztráta mikrotextury |
|  | 02 | Ztráta makrotextury |
| Ztráta hmoty | 07 | Hloubková koroze |
|  | 08 | Výtluky v obrusné vrstvě a krytu |
|  | 09 | Vysprávky |
| Trhliny | 11 | Trhlina úzká podélná |
|  | 12 | Trhlina úzká příčná |
|  | 13 | Trhlina široká podélná |
|  | 14 | Trhlina široká příčná |
|  | 15 | Trhlina rozvětvená podélná |
|  | 16 | Trhlina rozvětvená příčná |
|  | 17 | Síťové trhliny |
| Deformace | 18 | Olamování okrajů vozovek |
|  | 20 | Nepravidelné hrboly |
|  | 21 | Vyjeté koleje |
|  | 24 | Místní pokles |

# 2. Skladba stávající konstrukce vozovky

Na sledovaném úseku komunikace byly provedeny pracovníky firmy ČNES dopravní stavby, a.s. [15] dvě kopané sondy. Skladba provedených sond je uvedena podrobně v tabulce 2. Fotodokumentace kopaných sond je připojena v příloze B zprávy.

Tabulka 2 Skladba kopaných sond konstrukce vozovky

| Kopaná sonda K1; km 0.950 |  | Kopaná sonda K2; km 2.370 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltem stmelené vrstvy | 70 | Asfaltem stmelené vrstvy | 70 |
| Nestmelené materiály | 190 | Penetrační makadam | 120 |
| --- | --- | Nestmelené materiály | 100 |
| TLOUŠŤKA CELKEM | 260 | TLOUŠŤKA CELKEM | 290 |

Zjištěná tloušťka asfaltem stmelených vrstev v obou kopaných sondách byla 70 mm. Ty byly realizovány na vrstvě penetračního makadamu o tloušťce cca 120 mm nebo přímo na nestmelené konstrukční vrstvy. Nestmelené konstrukční vrstvy mají tloušťku cca 100 mm až 190 mm. Zjištěná tloušťka konstrukce vozovky v obou kopaných sondách byla mezi 260 mm až 290 mm. Na úrovni zemní pláně byla lokálně zachycena vrstva štětu.

Zrnitost nestmelených materiálů je uvedena v příloze C zprávy. Materiál je vhodný pro provedení technologie recyklace za studena na místě.

Materiál ze zemní pláně nebyl odebrán.

# 3. Návrh skladby konstrukce vozovky

Nový návrh skladby konstrukce vozovky vychází ze stávající skladby konstrukce vozovky [15], pasportizace poruch [16], laboratorního vyhodnocení zrnitosti materiálů nacházejících se v podkladních konstrukčních vrstvách. Měření zařízením FWD nebylo provedeno, údaje o únosnosti konstrukčních vrstev byly na základě zkušeností odborně odhadnuty a to na straně bezpečnosti.

3.1 Návrh opravy konstrukce vozovky

Na základě provedených sond byla odborným odhadem stanovena minimální skladba stávající konstrukce vozovky (šedivě podbarvena), viz tabulka 3. V závorkách jsou uvedeny hodnoty, které byly použity pro posouzení konstrukce vozovky. Ve stejné tabulce je navržena i nová skladba konstrukce vozovky.

V další části textu jsou uvedeny podmínky, za kterých bylo provedeno posouzení navrhované konstrukce programem Laymed TP 170.

- délka návrhového období n: 25 let

- návrhová úroveň porušení: D1

- návrhová hodnota celkového počtu TNV za návrhové období TNV_cd: 233 828

- třída dopravního zatížení: V

- koeficient růstu dopravy na začátku návrhového období: 1,01

- koeficient růstu dopravy na konci návrhového období: 1,04

- součinitel vyjadřující podíl intenzity provozu TNV na nejvíce zatíženém jízdním pruhu C1: 0,50 – jedním jízdním pruhem v jednom směru,

- součinitel vyjadřující fluktuaci stop C2: 1,0 - pro návrhovou úroveň porušení D0, D1, třídu dopravního zatížení S až III, autobusové a trolejbusové zastávky,

- součinitel spektra hmotnosti náprav C3: 0,5 – nepříznivé dopravní zatížení s mezinárodní a dálkovou dopravou,

- součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu TNV C4: 1,0 - při rychlosti 50 km/h a více (úseky 1 a 2),

- dokonalý styk na všech vrstvách

- podloží: nebezpečně namrzavá

- vodní režim: kapilární

- Charakteristická hodnota indexu mrazu: 500°C

- Návrhová hodnota modulu zeminy v podloží: 50 MPa

- Poissonovo číslo: 0,4

- zatížení návrhové nápravy: 100 kN

- počet kol se zdvojenými pneumatikami: 2

- vzdálenost středu dotykových ploch: 0,344 m

- poloměr zatěžovacích ploch: 0,1203 m

- dotykový tlak (intenzita svislého rovnoměrného zatížení): 0,55 MPa

Tabulka 3 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky, návrh opravy konstrukce vozovky

| Úsek č. | 1 |  | km 0,000 – km 2,770 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Původní konstrukce |  |  | tloušťka vrstvy (mm) |  |
| Asfaltem stmelené vrstvy |  |  | 70 (70) |  |
| Penetrační makadam |  |  | 0 - 120 (0) |  |
| Nestmelený materiál |  |  | 100 - 190 (190) |  |
| Celkem |  |  | 260 - 290 (260) |  |
| Nová konstrukce |  |  | tloušťka vrstvy (mm) |  |
| ACO 11 + 50/70; ČSN EN 13108-5 |  |  | 40 |  |
| Spojovací postřik, kationaktivní asfaltová emulze – 0,35 kg.m-2 zbytkového pojiva |  |  |  |  |
| ACP 16 + 50/70; ČSN EN 13108-1 1) |  |  | 70 |  |
| Infiltrařní postřik, kationaktivní sfaltová emulze – 0,60 kg.m-2 zbytkového pojiva |  |  |  |  |
| SC C3/4 TP 208 (cement, emulze) |  |  | 120 |  |
| Nestmelený materiál (původní vrstvy) |  |  | 30 – 60 |  |
| Celkem |  |  | 260 – 290 |  |
| Vybourání a frézování stávajících vrstev |  |  | 110 |  |
| zvýšení nivelety |  |  | 00 |  |
| Poznámka 1) použití vláken FORTA FI |  |  |  |  |
| Posouzení konstrukce vozovky |  | návrhové období 25 let |  |  |
|  |  | mezní hodnota | zjištěná hodnota | hodnocení |
| Relativní poškození vozovky |  | 0,85 | 0,020 | vyhovuje |
| Relativní poškození podloží |  | 0,85 | 0,845 | vyhovuje |

# 4. Posouzení konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky byla posouzena programem Laymed TP 170 (ČSN EN). Výsledek posouzení jsou uvedeny v tabulce 3.

# 5. Závěr

Provedená diagnostika a její vyhodnocení navrhuje pro posuzovaný úsek opravu technologií recyklace za studena na místě v minimální technologické tloušťce 120 mm. Na recyklovanou podkladní vrstvu budou položeny dvě asfaltem stmelené vrstvy v tloušťce 110 mm.

Vzhledem k poruchám typu olamování krajnic a podélným trhlinám, které jsou doprovázeny příčnými deformacemi, bude nutné provést sanaci okrajů vozovky do minimální šířky 1 m a to až na zemní pláň.

V Praze 15.10.2018				Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, číslo 406/2017, č.j.: 220/2017-120_TN/1, 30.11. 2017, oprávnění platí do 30.11. 2022.

# PŘÍLOHA A – FOTODOKUMENTACE PORUCH VOZOVKY

Obrázek A. 1 Síťové trhliny v oblasti okraje vozovky

Obrázek A. 2 Nedostatečná únosnost krajnice

Obrázek A. 3 Vysprávky, nedostatečná únosnost krajnice

Obrázek A. 4 Síťové trhliny, vyčerpaná životnost asfaltem stmelených vrstev

Obrázek A. 5 Příčné deformace, síťové trhliny

# PŘÍLOHA B – FOTODOKUMENTACE KOPANÝCH SOND

Obrázek B. 1 Kopaná sonda K1, km 0.950

Obrázek B. 2 Materiál nestmelených zrnitých vrstev, sonda K1

Obrázek B. 3 Štětová vrstva v konstrukci vozovky, sonda K1

Obrázek B. 4 Kopaná sonda K2, km 2.370

Obrázek B. 5 Materiál konstrukčních vrstev kopané sondy K2