KOTNÍKOVÁ OBUV

Účel:

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena k celoročnímu užívání při výkonu přednemocniční neodkladné péče, včetně práce v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat při řízení sanitního vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. na mokrém a zmrzlém podkladu). Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Normy:

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv z hlediska:

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- izolace obuvi proti chladu (CI)

- odolnosti obuvi proti vodě (WR)

- odolnosti proti palivovým olejům (FO)

- antistatických vlastností (A)

- odolnosti proti uklouznutí (SRC)

Výška svršku v patě podle normy EN ISO 20344 čl. 6.2

Popis:

- Obuv je kotníková, celopodšívkovaná, s monolitní třísložkovou podešví a uzavíráním na šněrování.

- Svršek nártového střihu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou a textilního jazyku.

- Jazyk, límeček kolem nohy, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované.

- Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta.

- K uzavírání jsou použity textilní a kovová poutka.

- Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku obuvi a zabezpečující voděnepropustnost z vnějšího prostředí. Tvoří ji čtyřvrstvý podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána.

- Součástí dodávky je jeden pár náhradních šněrovadel.

Složení vrstev laminátu:

  - vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení 70 ± 5 % PA, 30 ± 5% PES,

  - střední vrstva: 100% PES plst,

  - funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,

  - spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

- Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt, zadní dílce, část jazyka) jsou sešity klikatým stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnící páskou a k podšívkovému kompletu jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

- Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami.

- Výška svršku v patě je 135 ± 10 mm u velikosti číslo 28 měřené podle normy EN ISO 20344 čl. 6.2

Spodek obuvi:

- Třísložková podešev PU/PU/Pryž (mezipodešev I a mezipodešev II – lehčený polyuretan, nášlapná část olejivzdorná, oděruvzdorná pryž) je se svrškem spojena technologii přímého nástřiku. Polyuretanová dvousložková mezipodešev je konstrukčně navržena tak, aby zajistila stabilitu nohy v klenku a patě. Tyto nadstandartní vlastnosti zabezpečuje speciální design mezipodešve se zvýšeným rámem v klenkové a patní části.

- Pryžová podešev s vysokou odolností proti oděru zajišťuje stabilitu na širokém spektru povrchů a terénů.

- Mezipodešev I je vyrobena z polyuretanového materiálu s nízkou hustotou, který zabezpečuje výborné tlumení nárazů a izolaci proti chladu.

- Mezipodešev II tvoří současně ochranný rám v patní části a zpevnění klenkové části.

Provedení:

- velikosti 38-49

- velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-03

- kupující si vymezuje právo objednat do 10 % měřenek (nestandardní velikosti – podměrné 36-37, nadměrné 50-51)

Základní sledované minimální parametry – základní materiál:

| P.č. | Typ materiálu – dílec |  | Druh materiálu | Specifikace materiálu | Barva | Tloušťka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZÁKLADNÍ VRCHOVÝ | - nárt | přírodní hovězinová useň NUBUK | - hydrofobní | černá | 2,2mm ± 0,4 mm |
|  |  | - patička, límeček |  | - chromočiněná |  |  |
|  |  | - zadní díly |  | - vysoká prodyšnost |  |  |
| 2. | OSTATNÍ VRCHOVÝ | - jazyk, | polyamid, polyester | - hydrofobní - vysoká prodyšnost | černá | 1,6mm ± 0,4 mm |
| 3. | OSTATNÍ VRCHOVÝ - límeček |  | přírodní hovězinová useň NUBUK | - hydrofobní - chromočiněná - vysoká prodyšnost | černá | 1,3 mm ± 0,4 mm |
| 4. | PODŠÍVKA | - jazyk | pletenina | - polyamid/PES | černá | 2,2 ± 0,4 mm |
|  |  | - límeček |  | - rašlový charakter |  |  |
| 5. | PODŠÍVKA | - nárt - zadní díly se stélkou | Čtyřvrstvý laminát | - vysoká prodyšnost - vodonepropustnost – funkční membrána 100% PTFE | šedá | 0,8 ±0,2 mm |
| 6. | POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček - zadní díly - nártu |  | mikroporézní materiál | Polyuretanová pěna, retikulovaná, | — | 5 ± 0,5 mm |
|  |  |  |  |  |  | 3 ± 0,5 mm |
| 7. | PODEŠEV |  | PU/PU/Pryž | Třísložková – vrchní rám PU, mezipodešev PU, nášlap Pryž | černá | — |
| 8. | NAPÍNACÍ STÉLKA |  | Netkaná textilie | Netkaná textilie plněná pryskyřicí. | — | — |
| 9. | VKLÁDACÍ STÉLKA |  | základní nosná vrstva PES s polepem PA paměťová pěna | - anatomicky tvarovaná | černá | — |
|  |  |  |  | - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie, - pružný člen – klenek, pata |  |  |
| 10. | ŠNĚROVADLA |  | polyester | - kulatá | černá | — |
|  |  |  |  | - hydrofobní úprava |  |  |
|  |  |  |  | - plastové koncovky |  |  |
| 11. | ŠICÍ NITĚ |  | Polyester 20 Polyester 40 | - hydrofobní úprava | černá | — |

Požadované technické parametry materiálů a výrobků:

| P. č. | Parametr |  | Požadavek |  | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Vrchová useň – základní Nubuk |  |  |  |  |  |
| 1. | Pevnost v dalším trhání dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6. 3. |  | min. 200 |  | N |
| 2. | Propustnost pro vodní páru dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6. 6. |  | min. 3 |  | mg/cm2.h |
| 3. | Koeficient propustnosti vodní páry dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6. 8. |  | min. 40 |  | mg/cm2 |
| 4. | Průnik a absorpce vody dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13 - průnik vody -absorpce vody |  | max. 0,2 max. 30 |  | g % |
| b) Podšívková textilie – čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou |  |  |  |  |  |
| 5. | Tloušťka dle ČSN EN ISO 5084 |  | 0,8 ± 0,2 mm |  | mm |
| 6. | Odolnost proti oděru dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12 |  | min. 200 000 cyklů za sucha min. 70 000 cyklů za mokra |  | počet cyklů do porušení |
| 7. | Odolnost proti pronikání vody dle ČSN EN ISO 811 |  | min. 5000 |  | cm |
| c) Podešev |  |  |  |  |  |
| 8. | Tloušťka podešve d2 dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 1. |  | min. 4,0 |  | mm |
| 9. | Odolnost proti odírání dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8.3. |  | max. 100 |  | mm3 |
| 10. | Tloušťka podešve d1 dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 1. |  | min. 10 |  | mm |
| 11. | Odolnost podešve proti opakovanému ohybu dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 4. |  | max. 4,0 |  | mm |
| 12. | Pevnost v dalším trhání dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 2. |  | min. 8,0 |  | kN/m |
| 13. | Pevnost spoje mezi vrstvami podešve dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 2. |  | min. 4 |  | N/mm |
| 14. | Odolnost proti palivovým olejům dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 6. |  | max. 10 |  | % |
| d) Stélka – vkládací |  |  |  |  |  |
| 15. | Absorpce vody dle ČSN EN ISO 20344, čl. 7. 2. |  | min. 150 | mg/cm2 |  |
| 16. | Desorpce vody dle ČSN EN ISO 20344, čl. 7. 2. |  | min. 80 | % |  |
| 17. | Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra) dle ČSN EN ISO 17700/Metoda A |  | min. 4 | stupeň šedé stupnice |  |
| e) Hotová obuv |  |  |  |  |  |
| 18. | Pevnost spoje mezi svrškem a podešví dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 2. |  | min. 4,0 |  | N/mm |
| 19. | Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek) dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 11. |  | min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13 |  | - - |
| 20. | Absorpce energie v oblasti paty dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 14. |  | min. 35 |  | J |
| 21. | Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 13. |  | max. 8 |  | °C |
| 22. | Antistatické vlastnosti -za sucha -za mokra dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 10. |  | ≥ 1.105 – ≤ 1.109 |  | Ω |
| 23. | Odolnost kompletní obuvi proti vodě – zkouška ve žlabu, dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5.15.1 |  | max. 3 |  | cm2 |

POLOBOTKA

Účel:

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena k celoročnímu užívání při výkonu přednemocniční neodkladné péče, včetně práce v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat při řízení sanitního vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. na mokrém a zmrzlém podkladu). Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Normy:

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv z hlediska:

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- izolace obuvi proti chladu (CI)

- odolnosti obuvi proti vodě (WR)

- odolnosti proti palivovým olejům (FO)

- antistatických vlastností (A)

- odolnosti proti uklouznutí (SRC)

Výška svršku v patě podle normy EN ISO 20344 čl. 6.2

Popis:

- Obuv je polobotkového střihu, celopodšívkovaná, s monolitní třísložkovou podešví a uzavíráním na šněrování.

- Svršek nártového střihu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou s textilním límečkem a jazykem.

- Jazyk, límeček kolem nohy, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované.

- Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta.

- K uzavírání jsou použity textilní a plastová poutka.

- Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku obuvi a zabezpečující voděnepropustnost z vnějšího prostředí. Tvoří ji čtyřvrstvý podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána.

- Součástí dodávky je jeden pár náhradních šněrovadel.

Složení vrstev laminátu:

a.   vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení 70 ± 5 % PA, 30 ± 5% PES,

- b.   střední vrstva: 100% PES plst,

- c.   funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,

  - spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

- Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt, zadní dílce, část jazyka) jsou sešity klikatým stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnící páskou a k podšívkovému kompletu jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

- Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami.

- Výška svršku v patě je 135 ± 10 mm u velikosti číslo 28 měřené podle normy EN ISO 20344 čl. 6.2

Spodek obuvi:

- Třísložková podešev PU/PU/Pryž (mezipodešev I a mezipodešev II – lehčený polyuretan, nášlapná část olejivzdorná, oděruvzdorná pryž) je se svrškem spojena technologii přímého nástřiku. Polyuretanová dvousložková mezipodešev je konstrukčně navržena tak, aby zajistila stabilitu nohy v klenku a patě. Tyto nadstandartní vlastnosti zabezpečuje speciální design mezipodešve se zvýšeným rámem v klenkové a patní části.

- Pryžová podešev s vysokou odolností proti oděru zajišťuje stabilitu na širokém spektru povrchů a terénů.

- Mezipodešev I je vyrobena z polyuretanového materiálu s nízkou hustotou, který zabezpečuje výborné tlumení nárazů a izolaci proti chladu.

- Mezipodešev II tvoří současně ochranný rám v patní části a zpevnění klenkové části.

Provedení:

- velikosti 38-49

- velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-03

- kupující si vymezuje právo objednat do 10 % měřenek (nestandardní velikosti – podměrné 36-37, nadměrné 50-51)

Základní sledované minimální parametry – základní materiál:

| P.č. | Typ materiálu – dílec |  | Druh materiálu | Specifikace materiálu | Barva | Tloušťka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZÁKLADNÍ VRCHOVÝ | - nárt | přírodní hovězinová useň NUBUK | - hydrofobní | černá | 2,2mm ± 0,4 mm |
|  |  | - patička, límeček |  | - chromočiněná |  |  |
|  |  | - zadní díly |  | - vysoká prodyšnost |  |  |
| 2. | OSTATNÍ VRCHOVÝ | - jazyk, límeček | polyamid, polyester | - hydrofobní - vysoká prodyšnost | černá | 1,6mm ± 0,4 mm |
| 3. | PODŠÍVKA | - jazyk | pletenina | - polyamid/PES | černá | 2,2 ± 0,4 mm |
|  |  | - límeček |  | - rašlový charakter |  |  |
| 4. | PODŠÍVKA | - nárt - zadní díly se stélkou | Čtyřvrstvý laminát | - vysoká prodyšnost - vodonepropustnost – funkční membrána 100% PTFE | šedá | 0,8 ±0,2 mm |
| 5. | POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček - zadní díly - nártu |  | mikroporézní materiál | Polyuretanová pěna, retikulovaná, | — | 5 ± 0,5 mm |
|  |  |  |  |  |  | 3 ± 0,5 mm |
| 6. | PODEŠEV |  | PU/PU/Pryž | Třísložková – vrchní rám PU, mezipodešev PU, nášlap Pryž | černá | — |
| 7. | NAPÍNACÍ STÉLKA |  | Netkaná textilie | Netkaná textilie plněná pryskyřicí. | — | — |
| 8. | VKLÁDACÍ STÉLKA |  | základní nosná vrstva PES s polepem PA paměťová pěna | - anatomicky tvarovaná | černá | — |
|  |  |  |  | - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie, - pružný člen – klenek, pata |  |  |
| 9. | ŠNĚROVADLA |  | polyester | - kulatá | černá | — |
|  |  |  |  | - hydrofobní úprava |  |  |
|  |  |  |  | - plastové koncovky |  |  |
| 10. | ŠICÍ NITĚ |  | Polyester 20 Polyester 40 | - hydrofobní úprava | černá | — |

Požadované technické parametry materiálů a výrobků:

| P. č. | Parametr |  | Požadavek |  | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Vrchová useň – základní Nubuk |  |  |  |  |  |
| 1. | Pevnost v dalším trhání dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6. 3. |  | min. 200 |  | N |
| 2. | Propustnost pro vodní páru dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6. 6. |  | min. 3 |  | mg/cm2.h |
| 3. | Koeficient propustnosti vodní páry dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6. 8. |  | min. 40 |  | mg/cm2 |
| 4. | Průnik a absorpce vody dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13 - průnik vody -absorpce vody |  | max. 0,2 max. 30 |  | g % |
| b) Podšívková textilie – čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou |  |  |  |  |  |
| 5. | Tloušťka dle ČSN EN ISO 5084 |  | 0,8 ± 0,2 mm |  | mm |
| 6. | Odolnost proti oděru dle ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12 |  | min. 200 000 cyklů za sucha min. 70 000 cyklů za mokra |  | počet cyklů do porušení |
| 7. | Odolnost proti pronikání vody dle ČSN EN ISO 811 |  | min. 5000 |  | cm |
| c) Podešev |  |  |  |  |  |
| 8. | Tloušťka podešve d2 dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 1. |  | min. 4,0 |  | mm |
| 9. | Odolnost proti odírání dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8.3. |  | max. 100 |  | mm3 |
| 10. | Tloušťka podešve d1 dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 1. |  | min. 10 |  | mm |
| 11. | Odolnost podešve proti opakovanému ohybu dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 4. |  | max. 4,0 |  | mm |
| 12. | Pevnost v dalším trhání dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 2. |  | min. 8,0 |  | kN/m |
| 13. | Pevnost spoje mezi vrstvami podešve dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 2. |  | min. 4 |  | N/mm |
| 14. | Odolnost proti palivovým olejům dle ČSN EN ISO 20344, čl. 8. 6. |  | max. 10 |  | % |
| d) Stélka – vkládací |  |  |  |  |  |
| 15. | Absorpce vody dle ČSN EN ISO 20344, čl. 7. 2. |  | min. 150 | mg/cm2 |  |
| 16. | Desorpce vody dle ČSN EN ISO 20344, čl. 7. 2. |  | min. 80 | % |  |
| 17. | Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra) dle ČSN EN ISO 17700/Metoda A |  | min. 4 | stupeň šedé stupnice |  |
| e) Hotová obuv |  |  |  |  |  |
| 18. | Pevnost spoje mezi svrškem a podešví dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 2. |  | min. 4,0 |  | N/mm |
| 19. | Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek) dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 11. |  | min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13 |  | - - |
| 20. | Absorpce energie v oblasti paty dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 14. |  | min. 35 |  | J |
| 21. | Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 13. |  | max. 8 |  | °C |
| 22. | Antistatické vlastnosti -za sucha -za mokra dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5. 10. |  | ≥ 1.105 – ≤ 1.109 |  | Ω |
| 23. | Odolnost kompletní obuvi proti vodě – zkouška ve žlabu, dle ČSN EN ISO 20344, čl. 5.15.1 |  | max. 3 |  | cm2 |