PROJEKTOVÁ SPECIFIKACE PKO

II/101 Jirny, most ev. č. 101-075a přes D11 v obci Jirny-PD

SO 201 – Most ev. č. 101-075a přes D11 a přilehlá silnice

Ing. Petr Matoušek

Praha prosinec 2021

Obsah

1.	ÚVOD	4

2.	POPIS KONSTRUKCE MOSTU	4

3.	APLIKAČNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY	4

4.	NÁVRH POSTUPU PROVÁDĚNÍ PKO	5

4.1	Příprava povrchu	5

4.2	OPS pro dílenskou aplikaci	5

4.3	ONS pro oblast montážních styků	6

5.	PROJEKTOVÁ SPECIFIKACE PKO	11

6.	UŽITÉ NORMY A LITERATURA	16

Zkratky

TePř    - technologický předpis

OK – ocelová konstrukce

TKP - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

TP – Technické podmínky

PKO – Protikorozní ochrana

VT – Vizuální kontrola (Visual Testing)

KZP    - kontrolní a zkušební plán

KP       - kontrolní plocha

ND       - natěračský deník

RL       - rodný list /PKO dílce/

TDI     - technický dozor investora

TV       - teplota vzduchu

TPM    - teplota podkladového materiálu

RB       - rosný bod

RV       - relativní vlhkost vzduchu

NH      -  nátěrová hmota

OPS – ochranný povlakový systém

ONS    - ochranný nátěrový systém

OPNS  - opravný nátěrový systém

NDFT -  nominální tloušťka suché vrstvy nátěrového povlaku

DFT    - tloušťka suché vrstvy nátěrového povlaku

- ÚVOD

Cílem této části projektu je specifikace PKO OK mostu. Jedná se o novou konstrukci, u které je nutno navrhnout PKO odpovídající koroznímu namáhání různých částí konstrukce. Informace o ocelové konstrukci jsou čerpány z příloh dokumentace mostu.

Při návrhu specifikace PKO se vycházelo z požadavků uvedených v TKP 19B a TKP 19A.

- POPIS KONSTRUKCE MOSTU

Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce na krajích vetknutá do opěr. Teoretické rozpětí je 44,0 m. Nosnou konstrukci tvoří 5 paralelních svařovaných nosníků průřezu „I“ na koncích s náběhy. Nosníky jsou spřaženy s železobetonovou deskou tl. 300 mm, na krajích konzol 200 mm. Šířka nosné konstrukce je 12,25 m. Svařované nosníky mají výšku v poli 1,1 m, u opěr 2,1 m, dolní pásnice je 600/40 mm, horní pásnice je proměnná, u podpěr 500/32 směrem do pole se zužuje na 400/36 mm a 300/40 mm. Stojina nosníku má též proměnnou tloušťku, u podpěry 22 mm, směrem do pole se mění na 16 a 12 mm. Vzájemná vzdálenost nosníků je 2,3 m. Spřažení s deskou bude realizováno pomocí spřahovacích trnů. Rozmístění trnů musí umožnit použití ztraceného bednění desky. Nosníky mají svislé pásové výztuhy stěn po 5,5 m.

Obrázek č.1 – Vzorový příčný řez v poli

# APLIKAČNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Aplikační klimatické podmínky lze rozdělit z hlediska provádění prací na dílenské podmínky a montážní podmínky. Při provádění prací v dílenských podmínkách není konstrukce limitována dobou realizace, neboť vhodné klimatické podmínky lze ve většině případů zajistit bez ohledu na aktuální venkovní podmínky. U montážních styků (svařování montážních styků hlavních nosníků a mezipodporových ztužidel), je nutno zohlednit vnější klimatické podmínky a tyto práce pokud možno situovat do období se stabilním počasím, tedy vhodnou vlhkostí a teplotou. Při provádění PKO v dílenských a montážních podmínkách je nutno dodržet požadavky na klimatická omezení uvedená v TKP 19B čl. 19.B.7. Tato kritéria jsou běžně dodržitelná v dílenských podmínkách realizace PKO, při montážních podmínkách je konstrukce ovlivněna aktuálními venkovními klimatickými podmínkami a proto je doporučováno situovat provádění PKO v montážních podmínkách do období května až října.

Pro provádění nátěrů ve venkovních podmínkách je nutno přistoupit k použití takových nátěrových hmot, které jsou z hlediska klimatických podmínek aplikovatelné i při nižších teplotách. S přihlédnutím k těmto okrajovým podmínkám je nutno navrhnout takové nátěrové hmoty, které je možno aplikovat i při teplotách povrchu OK i vzduchu již od +5°C.

V souladu s vyjádřením dodavatele nátěrového systému bude možno provádět přípravu povrchu a následnou aplikaci PKO při teplotách povrchu OK a teploty okolí nad +5°C a do +40°C, vlhkosti vzduchu do 75% a rozdílu teploty OK a rosného bodu větších než 3°C. Teplota vlastní NH by měla být vyšší, než 15°C.  Bude prováděno sledování teploty okolí, teploty povrchu OK, rosný bod a vlhkost vzduchu. Bude dbáno na to, aby interval mezi předpřípravou povrchu a aplikací základního nátěru nepřesáhl hranici uváděnou v čl. 19.B.3.2.1 TKP 19B (4 hodiny venkovní podmínky) a byly dodržovány podmínky uváděné v čl. 19.B.8 TKP 19B.

# NÁVRH POSTUPU PROVÁDĚNÍ PKO

Při návrhu postupu provádění PKO se vycházelo z předpokládaného postupu výstavby nosné konstrukce dle projektové dokumentace mostní konstrukce. Dle této dokumentace se předpokládá, že na stavbu budou přivezeny nosníky rozdělené na montážní díly, které budou sestaveny a montážně svařeny na staveništi v prostoru dočasné staveništní montovny. Na stavbě budou montážně dovařeny styky hlavních nosníků a alternativně možno svařit i mezipodporová ztužidla mezi krajními dvojicemi hlavních nosníků a v koncové části nad stěnou dříku opěr. V místě těchto montážních svarů, bude nutno provést PKO v montážních podmínkách.

K relativně malému rozsahu provádění PKO na stavbě je pro konstrukci navržen duplexní systém. Samotné provedení PKO je navrženo tak, že díly budou na stavbu dováženy v kompletní skladbě OPS vyjma montážních styků hlavních nosníků. Tyto části ocelové konstrukce budou bez vrchního nátěru. V místě montážních styků bude provedeno odstupňování jednotlivých vrstev dle požadavků článku 19.B.3.2.1 TKP 19B. Opravy vrstev OPS po manipulaci s dílci budou provedeny až po dokončení všech montážních prací související s manipulací a svařováním konstrukce a po provedení betonáže spřahující desky. Takovýmto postupem a rozdělením provádění jednotlivých vrstev OPS budou minimalizovány případné nedostatky při provádění PKO.

## Příprava povrchu

- Po zakončení dílenské nebo montážní přejímky a souhlasu se zahájením prací na PKO se před započetím prací na přípravě povrchu, provede kontrola stavu OK dle požadavků čl. 19.B.3.2 TKP 19B, to znamená zejména kontrolu zarezivění, kontrolu stavu povrchu, kontrola mastnoty a přítomnosti olejů. Po provedení těchto kontrol se provede důkladné omytí a odmaštění OK vodním paprskem s přídavkem ekologicky odbouratelného detergentu. Po omytí a odmaštění konstrukce bude provedeno suché abrazivní otryskání na stupeň Sa 3 (dílenské podmínky) nebo Sa 2 ½ (montážní podmínky) dle ČSN EN ISO 8501-1 a na drsnost stupeň Medium G dle ČSN EN ISO 8503-1. Při přípravě povrchu je nutno splnit veškeré požadavky uvedené v čl. 19.B.3.2.1 TKP 19B.

## OPS pro dílenskou aplikaci

Níže uvedená skladba OPS se uplatní na veškerých površích prováděných dílensky vyjma ploch se spřahujícími trny a ploch, kde dochází k provedení zesilujících nátěrů typu I speciál. Na horních pásnicích s trny a na koncové části nosníků vetknuté do opěr budou 50 mm od hrany aplikovány nátěry 1.mezivrstvy o tl. 40-80 µm a pro zesilující nátěry typu I speciál bude aplikována vrstva tl. 80 µm o stejném složení jako mezivrstvy systému. Použité typy nátěrů budou v souladu s požadavky Přílohy 19.B.P7 TKP 19B.  Použití jednotlivých skladeb je zakresleno na obrázcích 2, 3 a 4. Na vnější povrchy prováděné v dílenských podmínkách bude aplikováno celé souvrství navrženého OPS vyjma montážních styků hlavních nosníků. U těchto částí konstrukce nebudou aplikovány vrchní vrstvy systému a budou provedeny odstupňované nátěry. Po provedení veškerých montážních prací včetně PKO montážních styků bude následně na výše uvedených plochách konstrukce provedena vrchní vrstva (vrstva 4, celkem 60 - 80 µm dle typu systému) před osazením nosníků do definitivní pozice. V případě, že bude překročena požadovaná doba pro přetíratelnost poslední mezivrstvy, bude nutno před aplikací další vrstvy provést zdrsnění povrchu celé konstrukce. Zdrsnění bude provedeno mechanicky (brusným papírem o zrnitosti 100-180) nebo za pomocí lehkého abrasivního otryskání (sweepingu).

Navržená skladba OPS (Typ I A) pro dílenskou aplikaci je následující:

1. 	Žárový nástřik kovu Zn nebo směsí kovů (kovový povlak)			100 µm

Uzavírací penetrační nátěr (epoxidový)

2.	Dvoukomponentní epoxidový nátěr (1.mezivrstva)				70-100 µm

3.	Dvoukomponentní epoxidový nátěr (2.mezivrstva)				70-100 µm

4.	Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu 		60-80 µm

Celkem:	  									300-380 µm

Dodavatel materiálu povlakového systému musí být renomovaná firma s  dobrými referencemi nabízeného povlakového systému a musí též doložit provedení průkazních zkoušek daného systému PKO v souladu s požadavky stanovenými v TKP 19B.

Při aplikaci povlakových systémů platí všechny zásady a kritéria stanovená v TKP 19B a v normě ČSN EN ISO 12944-7. Jako samozřejmé se předpokládá dodržování všech podmínek stanovených schváleným Technologickým předpisem, údajovými listy nátěrových hmot a ostatními relevantními ČSN EN ISO normami.

Pro daný projekt je nutno zdůraznit především důslednost při dodržování jakosti specifikované přípravy povrchu před aplikací povlaku, nezbytnost důsledné kontroly vhodnosti klimatických podmínek pro aplikaci hmot OPS - především nutnost ověřování teploty povrchu kovu min. 3°C nad aktuální hodnotou rosného bodu (dle TKP 19B a ČSN ISO 12944-7), kontrole případné kontaminace CHRL dle ČSN EN ISO 8502-6 A 9 a též ověřování zda nedochází k místní kondenzaci vlhkosti na slunci odvrácených plochách OK.

Dále je nutno zdůraznit nutnost důsledné aplikace pásových nátěrů u všech vrstev nátěrového systému.  Pásové nátěry je nutno důsledně provádět u všech spojů, na všech těžko přístupných plochách, v rozích, koutech, štěrbinách, na svarech a hranách. Jejich důslednou aplikací (dokladovanou stálou supervizí kvality, inspekčními protokoly a fotodokumentací) lze účinně předejít vzniku většiny korozních problémů na těchto kritických plochách.

Nezbytnou součástí záruky jakostního provedení PKO je pravidelná supervize kvality ze strany investora, gen. dodavatele a subdovatele PKO v souladu s TKP 19B.

## ONS pro oblast montážních styků

Níže uvedená skladba ONS se uplatní na veškerých površích v oblasti montážních svarů vyjma ploch, kde dochází k provedení zesilujících nátěrů typu I speciál. Pro zesilující nátěry typu I speciál bude aplikována vrstva tl. 80 µm o stejném složení jako mezivrstvy systému. Použité typy nátěrů budou v souladu s požadavky Přílohy 19.B.P7 TKP 19B.  Použití jednotlivých skladeb je zakresleno na obrázku 3. Na povrchy montážních styků bude nejprve aplikována základní vrstva a následující mezivrstvy (vrstva 1 až 3, celkem 240 - 300 µm). Po provedení veškerých montážních prací, bude následně na těchto plochách konstrukce proveden vrchní nátěr (vrstva 4, celkem 60 - 80 µm). V případě, že bude překročena požadovaná doba pro přetíratelnost poslední mezivrstvy, bude nutno před aplikací další vrstvy provést zdrsnění povrchu celé konstrukce. Zdrsnění bude provedeno mechanicky (brusným papírem o zrnitosti 100-180) nebo za pomoci lehkého abrasivního otryskání (sweepingu).

Navržená skladba ONS (Typ I C) pro oblast montážních styků:

1. 	Epoxid s vysokým obsahem zinku (záladní nátěr)				60-80 µm

2.	Dvoukomponentní epoxidový nátěr (1.mezivrstva)				90-110 µm

3.	Dvoukomponentní epoxidový nátěr (2.mezivrstva)				90-110 µm

4.	Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu 		60-80 µm

Celkem:	  									300-380 µm

Dodavatel materiálu nátěrového systému musí být renomovaná firma s  dobrými referencemi nabízeného nátěrového systému a musí též doložit provedení průkazních zkoušek daného systému PKO v souladu s požadavky stanovenými v TKP 19B.

Při aplikaci nátěrových systémů platí všechny zásady a kritéria stanovená v TKP 19B a v normě ČSN EN ISO 12944-7. Jako samozřejmé se předpokládá dodržování všech podmínek stanovených schváleným Technologickým předpisem, údajovými listy nátěrových hmot a ostatními relevantními ČSN EN ISO normami.

Pro daný projekt je nutno zdůraznit především důslednost při dodržování jakosti specifikované přípravy povrchu před nátěrem, nezbytnost důsledné kontroly vhodnosti klimatických podmínek pro aplikaci nátěrových hmot - především nutnost ověřování teploty povrchu kovu min. 3°C nad aktuální hodnotou rosného bodu (dle TKP 19B a ČSN ISO 12944-7), kontrole případné kontaminace CHRL dle ČSN EN ISO 8502-6 A 9 a též ověřování zda nedochází k místní kondenzaci vlhkosti na slunci odvrácených plochách OK.

Dále je nutno zdůraznit nutnost důsledné aplikace pásových nátěrů u všech vrstev nátěrového systému.  Pásové nátěry je nutno důsledně provádět u všech spojů, na všech těžko přístupných plochách, v rozích, koutech, štěrbinách, na svarech a hranách. Jejich důslednou aplikací (dokladovanou stálou supervizí kvality, inspekčními protokoly a fotodokumentací) lze účinně předejít vzniku většiny korozních problémů na těchto kritických plochách.

Nezbytnou součástí záruky jakostního provedení PKO je pravidelná supervize kvality ze strany investora, gen. dodavatele a subdovatele PKO v souladu s TKP 19B.

Obrázek č.2 – Použití skladeb PKO vnější povrchy - příčný řez v poli

Obrázek č.3 – Pohled na odstupňování vrstev OPS v místě montážního spoje hlavního nosníku a alternativně v případě montážních svarů mezipodporových příčníků (na obrázku nejsou zakresleny kompletní skladby OPS, které jsou provedeny mimo montážní styky v plném rozsahu)

Obrázek č.4 – Pohled na koncovou část nosníku a požadovanou skladbou PKO v místě rámového rohu (styk s betonem opěry)

# PROJEKTOVÁ SPECIFIKACE PKO

Projektová specifikace PKO byla provedena dle metodiky Přílohy 19.B.P1 TKP 19B a ČSN EN ISO 12944-8, s přihlédnutím ke specifikům tohoto projektu.

# UŽITÉ NORMY A LITERATURA

ČSN EN ISO 12 944, část 1 až 8	Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

ČSN EN ISO 11126-1	Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích abraziv - Část 1: Všeobecný úvod a třídění

ČSN EN ISO 1461	Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích

EN ISO 14713-1	Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi

EN ISO 14713-2	Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem

ČSN EN ISO 2808	Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru

ČSN EN ISO 8501-1	Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální hodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 8501-2 	Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 8501-3	Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální hodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

ČSN EN ISO 8501-4	Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální hodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou

ČSN EN ISO 8502-3	Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepící páskou)

ČSN EN ISO 8502-6 	Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda

ČSN EN ISO 8502-9 	Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě

ČSN EN ISO 8503-1	Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

ČSN EN ISO 8503-2	Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

ČSN EN ISO 4628-2	Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

ČSN EN ISO 4628-3	Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

ČSN EN ISO 4628-5	Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování

TKP 19 A	Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Část A – Ocelové mosty a konstrukce

TKP 19 B	Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

ČSN EN ISO 4624	Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti

ČSN EN ISO 16276-1	Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška

ČSN EN ISO 2409	Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

ČSN EN ISO 16276-2	Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez