OBSAH SLOŽKY

- 701. SKLADBY PODLAH

  - SKLADBA PODLAHY	VRSTVA - PO1	Místnost 01-101; 01-112

  - SKLADBA PODLAHY	VRSTVA - PO2	Místnost 01-102; 01-103

  - SKLADBA PODLAHY	VRSTVA – PO3	Místnost 01-104; 01-107.; 01-110; 01-111

  - SKLADBA PODLAHY	VRSTVA – PO4	Schodiště objektu

  - SKLADBA PODLAHY	VRSTVA – PO5	Místnost 01-201; 01-202; 01-203; 01-204; 01-205; 01-206; 01-207; 01-208; 01-212; 01-301; 01-302; 01-304; 01-305; 01-306

  - SKLADBA PODLAHY	VRSTVA – PO6	Místnost 01-109; 01-303; 01-305; 01-306

  - SKLADBA PODLAHY	VRSTVA – PO7	Místnost 01-105; 01-106

  - SKLADBA PODLAHY	VRSTVA – PO8	Balkon

- SKLADBY STŘECH

  - SKLADBA STŘECHY ZÁMKU

- 702. POVRCHOKVÉ ÚPRAVY -  SKLADBY STĚN

  - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STĚNY

PU1	Vnitřní omítky - HLAZENÁ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA svislých konstrukcí, vodorovných konstrukcí

PU2	Obklad keramický - sanitární místnosti personálu, výška 2000 mm

PU3	Obklad keramický - přípravna kavárny, výška do 2000

PU4	Vnitřní štuková omítka (místnost 01-108; 01-105; 01-106)

PU5	Obklad keramický - výška do 1250 (místnosti 01-105; 01-106; 01-108)

PU6	Vnitřní štuková omítka (místnost 01-107; 01-108)

PU7	Fasáda a štukové ozdoby

PU8	Vnitřní omítky - HLAZENÁ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA vodorovných konstrukcí

- 708 .  ŠÁDROKARTONÁŘSKÉ KONSTRUKCE

SDK 1 – SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA

SDK 2 – SÁDROKARTONOVÝ STROP

- 710.   ŠTUKATERSKÉ PRÁCE

ŠT1  ŠTUKOVÁ VÝZDOBA FABIONOVÉHO STROPU

ST2  STUKOVÉ ZRCADLO STROPU 2.NP

ST3  ŠTUKOVÁ VÝZDOBA OSTĚNÍ SCHODIŠTĚ

ST4 ŠTUKOVÁ VÝZDOBA OSTĚNNÍ OKENNÍCH OTVORŮ

- SKLADBY PODLAH

701. PODLAHY			PO

Tyto specifikace technických a uživatelských standardů jsou spolu s výkresovou a textovou částí DSP určeny jako podklad pro zpracování Výkazu výměr projektu pro provedení stavby.

PO1	–  Keramická interiérová dlažba	              Místnost č. 01-101; 01-112 + mezipodesty schodiště

keramická dlažba  			6 mm

- nemrazuvzdorná, protiskluzová - A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost, rozměry 330 x 330mm, tl. 6mm.

- Skladba keramické dlažby bude na "vazbu" se spárou 3mm.

spárovací hmota

- Vyspárování bude provedeno minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

cementová lepící malta		.	 10 mm

Disperzní penetrace samonivelační stěrky

samonivelační stěrková hmota			20 mm

adhezní vrstva			1 mm

penetrace disperzním nátěrem stávající podlahy

Stávající hrubá podlaha

Postup provádění :

1	Stávající hrubá podlaha

2	demontáž stávajících nášlapné vrstvy dlažby včetně lepidla a dlažby - místnosti 01-101,01-112

3	Důkladné očištění betonové mazaniny od mechanických nečistot a následná penetrace disperzním nátěrem bez obsahu rozpouštědel. -

adhézní můstek pro dobrou přilnavost minerální stěrkové hmoty

4	Provedení srovnání povrchu samonivelační stěrkovou hmotou

5	Položení interiérové dlažby na minerální stěrkovou hmotu; dlažba bude nemrazuvzdorná, protiskluzová - A, otěruvzdorná - PEI IV, třída -

I.jakost, rozměry 330 x 330mm, tl. 6mm. Skladba keramické dlažby bude na "vazbu" se spárou 3mm. Vyspárování bude provedeno

minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby

6	Provedení interiérového soklu z keramické dlažby na minerální stěrkovou hmotu; keramická dlažba bude nemrazuvzdorná, protiskluzová

- A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost, rozměry 110 x 330mm, tl. 6mm. Skladba keramické dlažby bude na "sraz" se spárou 3mm.

Vyspárování bude provedeno minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

POZNÁMKA:

Číslování místností je uvažováno dle projektové dokumentace (navrhovaný stav). Dlažba se bude přibližovat co nejvíce podobnosti nášlapné vrstvy z období 1.pol. 20.století

PO2  – Dřevěné vlysy - parkety	                                                  Místnost č. 01-102; 01-103

Dřevěné celoplošně lepené vlysy  			15 mm

- Celoplošně lepené dřevěné vlysy 15x60x300 mm na pero a drážku I jakost. Pokládka do rybinového dvojitého vzoru

- Materiál – dub

- Včetně přechodových lišt.

- Povrchová úprava – Olejováním nebo pastokváním

Disperzní penetrace samonivelační stěrky

samonivelační stěrková hmota			20 mm

adhezní vrstva			1 mm

penetrace disperzním nátěrem stávající podlahy

Stávající hrubá podlaha

Postup provádění:

1	Stávající hrubá podlaha

2	Demontáž stávajících nášlapné vrstvy podlahy z PVC a dlažby včetně lepidla

3	Důkladné očištění od mechanických nečistot a následná penetrace disperzním nátěrem bez obsahu rozpouštědel. - adhézní můstek pro

dobrou přilnavost minerální stěrkové hmoty

4	Provedení srovnání povrchu samonivelační stěrkovou hmotou

5	Disperzní penetrace samonivelační stěrky

6	Montáž celoplošným lepením dřevěné vlysové podlahy o rozměrech vlysu 15x60x300 mm na pero a drážku. Dřevěné vlysy budou

I.jakosti. Kladení bude provedeno do rybinového dvojitého vzoru. K montáži dřevěné podlahy patří doplňky v podobě přechodových lišt

(rozdílná úroveň podlah, krajové lišty podlaha-zeď) ,. Zvolené dřevo - dub.

7	Povrchová úprava dřevěné vlysové podlahy olejováním nebo pastováním.

POZNÁMKA:  Číslování místností je uvažováno dle projektové dokumentace (navrhovaný stav).

PO3	–  Keramická interiérová dlažba                                             Místnost č. 01-104; 01-107.; 01-110; 01-111

keramická dlažba  			6 mm

- nemrazuvzdorná, protiskluzová - A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost, rozměry 330 x 330mm, tl. 6mm.

- Skladba keramické dlažby bude na "vazbu" se spárou 3mm.

spárovací hmota

- Vyspárování bude provedeno minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

cementová lepící malta		.	 10 mm

Disperzní penetrace samonivelační stěrky

samonivelační stěrková hmota			20 mm

adhezní vrstva			1 mm

penetrace disperzním nátěrem stávající podlahy

Stávající hrubá podlaha

Postu provádění:

1	Stávající hrubá podlaha

2	Demontáž stávajících nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně lepidla

3  	Důkladné očištění betonové mazaniny od mechanických nečistot a následná penetrace disperzním nátěrem bez obsahu rozpouštědel. –

adhézní můstek pro dobrou přilnavost minerální stěrkové hmoty

4	Provedení srovnání povrchu samonivelační stěrkovou hmotou

5	Položení keramické dlažby na minerální stěrkovou hmotu; keramická dlažba bude nemrazuvzdorná, protiskluzová - A, otěruvzdorná –

PEI IV, třída - I.jakost, rozměry 330 x 330mm, tl. 6mm. Skladba keramické dlažby bude na "vazbu" se spárou 3mm. Vyspárování bude

provedeno minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

6	Provedení interiérového soklu z keramické dlažby na minerální stěrkovou hmotu; keramická dlažba bude nemrazuvzdorná, protiskluzová

- A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost, rozměry 110 x 330mm, tl. 6mm. Skladba keramické dlažby bude na "sraz" se spárou 3mm.

Vyspárování bude provedeno minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

POZNÁMKA:  Číslování místností je uvažováno dle projektové dokumentace (navrhovaný stav). Dlažba se bude svými vlastnostmi a povrchovou úpravou hodit do provozu s výskytem potravin

PO4	 - Schodiště objektu

- Montáž celoplošným lepením dřevěného obložení stupnic a podstupnic. Podstupnice s rozměry 22x140x1430 mm na pero a drážku.

- Stupnice s rozměry 25x340x1430 mm na pero a drážku. Stupnice bude mít přesah 18mm přes podstupnici a její konec bude   profilovaný. Dřevěné obložení bude I.jakosti.

K montáži dřevěného obložení patří doplňky v podobě přechodových lišt.

- Materiál – dub

- Včetně přechodových lišt.

- Povrchová úprava – Olejováním nebo pastokváním

Disperzní penetrace samonivelační stěrky

samonivelační stěrková hmota			20 mm

adhezní vrstva			1 mm

penetrace disperzním nátěrem stávající podlahy

Stávající hrubá podlaha

Počet kusů podstupnic a stupnic : 51 ks

Postup provádění :

1	Stávající hrubá podlaha

2	Demontáž stávající nášlapné vrstvy podlahy PVC včetně lepidla

3	Důkladné očištění od mechanických nečistot a následná penetrace disperzním nátěrem bez obsahu rozpouštědel. - adhézní můstek pro

dobrou přilnavost minerální stěrkové hmoty

4	Provedení srovnání povrchu samonivelační stěrkovou hmotou

5	Disperzní penetrace samonivelační stěrky

6	Montáž celoplošným lepením dřevěného obložení stupnic a podstupnic. Podstupnice s rozměry 22x140x1430 mm na pero a drážku.

Stupnice s rozměry 25x340x1430 mm na pero a drážku. Stupnice bude mít přesah 18mm přes podstupnici a její konec bude

profilovaný. Dřevěné obložení bude I.jakosti. K montáži dřevěného obložení patří doplňky v podobě přechodových lišt. Zvolené dřevo –

dub.

7	Povrchová úprava dřevěné vlysové podlahy olejováním nebo pastováním.

POZNÁMKA:   Číslování místností je uvažováno dle projektové dokumentace (navrhovaný stav). Před zhotovením dílenské dokumentace stupnic a podstupnic bude provedeno důkladné zameření rozměrů schodiště a jeho stupňů. Dílenská dokumentace bude předložena generálnímu projektantovi ke schválení.

PO5 – Dřevěná podlaha – parkety

Místnost č.01-201; 01-202; 01-203; 01-204; 01-205; 01-206; 01-207; 01-208; 01-212; 01-301; 01-302; 01-304; 01-305; 01-30

Dřevěné celoplošně lepené vlysy  			15 mm

- Celoplošně lepené dřevěné vlysy 15x60x300 mm na pero a drážku I jakost. Pokládka do rybinového dvojitého vzoru

- Materiál – dub

- Včetně přechodových lišt.

- Povrchová úprava – Olejováním nebo pastokváním

Disperzní penetrace samonivelační stěrky

samonivelační stěrková hmota			20 mm

adhezní vrstva			1 mm

penetrace disperzním nátěrem stávající podlahy

Stávající hrubá podlaha

Postup provádění:

1	Stávající hrubá podlaha

2	Demontáž stávajících nášlapné vrstvy podlahy z PVC a dlažby včetně lepidla

3	Důkladné očištění od mechanických nečistot a následná penetrace disperzním nátěrem bez obsahu rozpouštědel. - adhézní můstek pro

dobrou přilnavost minerální stěrkové hmoty

4	Provedení srovnání povrchu samonivelační stěrkovou hmotou

5	Disperzní penetrace samonivelační stěrky

6	Montáž celoplošným lepením dřevěné vlysové podlahy o rozměrech vlysu 15x60x300 mm na pero a drážku. Dřevěné vlysy budou

I.jakosti. Kladení bude provedeno do rybinového dvojitého vzoru. K montáži dřevěné podlahy patří doplňky v podobě přechodových lišt

(rozdílná úroveň podlah, krajové lišty podlaha-zeď) , Zvolené dřevo - dub.

7	Povrchová úprava dřevěné vlysové podlahy olejováním nebo pastováním.

POZNÁMKA:  Číslování místností je uvažováno dle projektové dokumentace (navrhovaný stav).

PO6 - Dřevěná podlaha – parkety                                              Místnost 01-109; 01-303; 01-305; 01-306

Dřevěné celoplošně lepené vlysy  			15 mm

- Celoplošně lepené dřevěné vlysy 15x60x300 mm na pero a drážku I jakost. Pokládka do rybinového dvojitého vzoru

- Materiál – dub

- Včetně přechodových lišt.

- Povrchová úprava – Olejováním nebo pastováním

Disperzní penetrace samonivelační stěrky

samonivelační stěrková hmota			20 mm

adhezní vrstva			1 mm

penetrace disperzním nátěrem stávající podlahy

Stávající hrubá podlaha

Postup provádění

1	Stávající hrubá podlaha

2	Demontáž stávajících nášlapné vrstvy podlahy z keramické dlažby včetně lepidla

3	Důkladné očištění betonové mazaniny od mechanických nečistot a následná penetrace disperzním nátěrem bez obsahu rozpouštědel

4	Provedení srovnání povrchu samonivelační stěrkovou hmotou.

5	Montáž celoplošným lepením dřevěné vlysové podlahy o rozměrech vlysu 15x60x300 mm na pero a drážku. Dřevěné vlysy budou

I.jakosti. Kladení bude provedeno do rybinového dvojitého vzoru. K montáži dřevěné podlahy patří doplňky v podobě přechodových lišt

(rozdílná úroveň podlah, krajové lišty podlaha-zeď). Zvolené dřevo - dub.		17		30,6

POZNÁMKA:   Dlažba se bude přibližovat co nejvíce podobnosti nášlapné vrstvy z období 1.pol. 20.století	.

PO7	–  Keramická interiérová dlažba                                             Místnost 01-105; 01-106

keramická dlažba  			6 mm

- nemrazuvzdorná, protiskluzová - A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost, rozměry 330 x 330mm, tl. 6mm.

- Skladba keramické dlažby bude na "vazbu" se spárou 3mm.

spárovací hmota

- Vyspárování bude provedeno minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

cementová lepící malta		.	 10 mm

Disperzní penetrace samonivelační stěrky

samonivelační stěrková hmota			20 mm

adhezní vrstva			1 mm

penetrace disperzním nátěrem stávající podlahy

Stávající hrubá podlaha

Postup provádění

1	Stávající hrubá podlaha

2	Demontáž stávající nášlapné vrstvy podlahy PVC včetně lepidla

3	Důkladné očištění od mechanických nečistot a následná penetrace disperzním nátěrem bez obsahu rozpouštědel.

4	Provedení srovnání povrchu samonivelační stěrkovou hmotou

5	Disperzní penetrace samonivelační stěrky

6	Položení dlažby na minerální stěrkovou hmotu; dlažba bude mrazuvzdorná, protiskluzová - A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost,

rozměry 330 x 330mm, tl. 6mm. Skladba keramické dlažby bude na "vazbu" se spárou 3mm. Vyspárování bude provedeno minerální

spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

7	Provedení interiérového soklu z keramické dlažby na minerální stěrkovou hmotu; keramická dlažba bude nemrazuvzdorná, protiskluzová

- A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost, rozměry 110 x 330mm, tl. 6mm. Skladba keramické dlažby bude na "sraz" se spárou 3mm.

Vyspárování bude provedeno minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

POZNÁMKA:    Číslování místností je uvažováno dle projektové dokumentace (navrhovaný stav).Před zhotovením dílenské dokumentace stupnic a podstupnic bude provedeno důkladné zameření rozměrů schodiště a jeho stupňů.

PO8	–  Keramická exteriérová dlažba                                             Balkon

keramická dlažba  			6 mm

- mrazuvzdorná, protiskluzová - A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost, rozměry 330 x 330mm, tl. 6mm.

- Skladba keramické dlažby bude na "vazbu" se spárou 3mm.

spárovací hmota

- Vyspárování bude provedeno minerální spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

cementová lepící malta		.	 10 mm

Disperzní penetrace samonivelační stěrky

samonivelační stěrková hmota			20 mm

adhezní vrstva			1 mm

penetrace disperzním nátěrem stávající podlahy

Stávající hrubá podlaha

Postup provádění

1	Stávající hrubá podlaha

2	Demontáž stávajících nášlapné vrstvy podlahy z keramické dlažby včetně lepidla

3	Důkladné očištění betonové mazaniny od mechanických nečistot a následná penetrace disperzním nátěrem bez obsahu rozpouštědel. –

adhézní můstek pro dobrou přilnavost minerální stěrkové hmoty

4	Provedení srovnání povrchu samonivelační stěrkovou hmotou

5	Položení dlažby na minerální stěrkovou hmotu; dlažba bude mrazuvzdorná, protiskluzová - A, otěruvzdorná - PEI IV, třída - I.jakost,

rozměry 330 x 330mm, tl. 6mm. Skladba keramické dlažby bude na "vazbu" se spárou 3mm. Vyspárování bude provedeno minerální

spárovací hmotou v barevnosti vybrané dlažby.

POZNÁMKA:   Dlažba se bude přibližovat co nejvíce podobnosti nášlapné vrstvy z období 1.pol. 20.století

- SKLADBY STŘECHY

## SKLADBA STŘECHY ZÁMKU

Skladba střechy

Keramická taška - Bobrovka

Latě 50x30 mm			140 mm

Nosná konstrukce střechy - krov

Pozn: konstrukce střešního pláště je v některých částech zateplena. Při provádění rekonstrukce dojde k odkrytí parozábrany a po zkontrolování materiálu zateplení bude navržen další postup.

3.	SKLADBY STĚN

702. POVRCHOVÉ ÚPRAVY			PU

Tyto specifikace technických a uživatelských standardů jsou spolu s výkresovou a textovou částí DSP určeny jako podklad pro zpracování Výkazu výměr projektu pro provedení stavby.

PU1	Vnitřní omítky - HLAZENÁ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA svislých konstrukcí, vodorovných konstrukcí

Otěruvzdorná malba bílé barvy RAL 9010

Dvouvrstvá štuková omítka z MVC (max 5% cementu) – oprava stávajících omítek	15 mm

Penetrace podkladu – adhezní můstek

Zděná konstrukce			- mm

"Původní vnitřní povrchy byly provedeny v hlazených vápenných štukových omítkách zatažených tvrdým hladkým (pravděpodobně koženým nebo kovovým hladítkem). Tyto povrchy se zachovaly pod nánosy pozdějších vápenných výmaleb a hlinkových výmaleb. Původní hlazené vápenné štuky budou obnoveny sanací původních autentických částí a doplněním nových, pokud se původní nedochovaly nebo odpoukaly. Tyto zásahy budou provedeny restaurátorsky. T.j. pod vedením osoby s příslušnou licencí ministerstva kultury České republiky. Odpovědný restaurátor tuto část stavby povede, proškolí pracovníky, v průběhu prací bude dvakrát denně provádět kontrolu provádění – vždy při začátku a konci směny o čemž provede zápis do stavebního deníku. Tato určená osoby bude smluvně zodpovědná za provádění prací pod sankcí a bude vybavena pravomocí zastavit stavbu v případě neodborného provádění prací.

Před zahájením práce bude vypracován, projednán a odsouhlasen s účastníky výstavby a památkovým dohledem restaurátorský záměr, o provedení bude vypracována, účastníkům výstavby a orgánu památkové péče předána restaurátorská zpráva. Restaurátorem bude provedeno ohledání stavu omítek, proklepání, určení rozsahu asanačních prací. Pod dohledem restaurátora budou sejmuty mladší vrstvy hlinkových a vápenných výmaleb. Hlinkové výmalby budou omyty, vápenné vrstvy se musí seškrábat na sucho a to s minimálním poškozením hlazených omítek. K tomu je třeba vyškolit pracovníky a vybavit tyto pracovníky příslušným nářadím (například špachtle se zakulacenými rohy). Plochy po osekaných a opadaných omítkách budou očištěny na zdivo, spáry ve zdivu vyškrábány do hloubky 20mm, napenetrovány. Na takto připravený podklad bude doplněno nové vápenné jádro. Restaurátorská oprava bude provedena přeštukováním vápennou kaší z hašeného vápna a jejím utažením kletováním. Vnitřní omítky stěn budou při podlaze ošetřeny voděodolným bezbarvým nátěrem do výšky 100mm, hluboký (saténový) lesk.

Součástí dodávky je i hrubá příprava podkladu srovnáním a dosekáním jádrových omítek v místě otisků vybouraných příček, nik, dveří oken a podlah, stejně tak i na začištění po drážkování rozvodů TZB a začištění po osazení prvků PSV."

Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací

materiály. Povrchy budou dodány včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce."

PU2	Obklad keramický - sanitární místnosti personálu, výška 2000 mm

Keramický obklad 200/250, lesklý hladký			6 mm

Flexibilní lepidlo			3 mm

Vyrovnávací vrstva z MVC			11 mm

Zděná konstrukce			                                                                                                - mm

"Keramický obklad ve formátu 20/25cm. Barevnost (dle výběru od investora), lesklá hladká. Kladení pravoúhlé. Spárořez obkladu ve vazbě na spárořez dlažby téhož formátu. Rohy spojované do plastových lišt s vytvořeným fabionovým přechodem. Přechody mezi konstrukcemi budou silikonované bezbarvým sanitárním silikonem. Spárování spárovací hmotou na bázi silikonu v barvě obkladu. Součástí dodávky je úprava rozměrů obkládaných místností přihozením nebo osekáním omítky tak, aby v každé místnosti vyšel obklady každém směru na celou obkladačku. Součástí provádění obkladů je koordinace s profesemi TZB - osazení všech zařizovacích předmětů, ZTI, kompletačních prvků elektro bude provedeno na osu spárořezu obkladu. Součástí provádění obkladů je koordinace s dodávkou prvků PSV - nové dveře budou osazeny na osu spárožezu tak aby nevznikaly přířezy obkladaček. Dále je součástí dodávky koordinace s dodávkou sklenářských výrobků - zrcadla budou osazena do líce obkladu ve formátu a rozměrové modulaci obkladu v návaznosti na spárořez."

Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací

materiály. Povrchy budou dodány včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce."

PU3	Obklad keramický - přípravna kavárny, výška do 2000

Keramický obklad 200/250, lesklý hladký			6 mm

Flexibilní lepidlo			3 mm

Vyrovnávací vrstva z MVC			11 mm

Zděná konstrukce			                                                                                                - mm

"Keramický obklad ve formátu 20/25cm. Barevnost (dle výběru od investora), lesklá hladká. Kladení pravoúhlé. Spárořez obkladu ve vazbě na spárořez dlažby téhož formátu. Rohy spojované do plastových lišt s vytvořeným fabionovým přechodem. Přechody mezi konstrukcemi budou silikonované bezbarvým sanitárním silikonem. Spárování spárovací hmotou na bázi silikonu v barvě obkladu.

Součástí dodávky je úprava rozměrů obkládaných místností přihozením nebo osekáním omítky tak, aby v každé místnosti vyšel obklad v každém směru na celou obkladačku. Součástí provádění obkladů je koordinace s profesemi TZB - osazení všech zařizovacích předmětů, ZTI, kompletačních prvků elektro bude provedeno na osu spárořezu obkladu. Součástí provádění obkladů je koordinace s dodávkou prvků PSV - nové dveře budou osazeny na osu spárožezu tak aby nevznikaly přířezy obkladaček. Dále je součástí dodávky koordinace s dodávkou sklenářských výrobků - zrcadla budou osazena do líce obkladu ve formátu a rozměrové modulaci obkladu v návaznosti na spárořez."

Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací materiály. Povrchy budou dodány včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce.

PU4	Vnitřní štuková omítka (místnost 01-108; 01-105; 01-106)

Otěruvzdorná malba bílé barvy RAL 9010

Vnitřní štuková omítka  						                                     3 mm

Jádrová omítka – vyztužená perlinkou                                                                                    	5 mm

Zděná konstrukce			- mm

Nová hladká vnitřní štuková omítka tl.3mm zatažené filcovým nebo molitanovým hladítkem. Jádrová omítka jako podklad pro štukovou omítku je zhotovená z tenkovrstvé stěrkové omítky tl.5mm s výztužnou sklovláknitou síťovinou.

"Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací

materiály. Povrchy budou dodány včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce."

PU5	Obklad keramický - výška do 1250 (místnosti 01-105; 01-106; 01-108)

Keramický obklad 200/250, lesklý hladký			6 mm

Flexibilní lepidlo			3 mm

Vyrovnávací vrstva z MVC			11 mm

Zděná konstrukce			                                                                                                - mm

"Keramický obklad ve formátu 20/25cm. Barevnost (dle výběru od investora), lesklá hladká. Kladení pravoúhlé. Spárořez obkladu ve

vazbě na spárořez dlažby téhož formátu. Rohy spojované do plastových lišt s vytvořeným fabionovým přechodem. Přechody mezi

konstrukcemi budou silikonované bezbarvým sanitárním silikonem. Spárování spárovací hmotou na bázi silikonu v barvě obkladu.

Součástí dodávky je úprava rozměrů obkládaných místností přihozením nebo osekáním omítky tak, aby v každé místnosti vyšel obklad

v každém směru na celou obkladačku. Součástí provádění obkladů je koordinace s profesemi TZB - osazení všech zařizovacích

předmětů, ZTI, kompletačních prvků elektro bude provedeno na osu spárořezu obkladu. Součástí provádění obkladů je koordinace s

dodávkou prvků PSV - nové dveře budou osazeny na osu spárořezu tak aby nevznikaly přířezy obkladaček. Dále je součástí dodávky

koordinace s dodávkou sklenářských výrobků - zrcadla budou osazena do líce obkladu ve formátu a rozměrové modulaci obkladu v

návaznosti na spárořez."

"Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací

materiály. Povrchy budou dodány včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce."

PU6	Vnitřní štuková omítka (místnost 01-107; 01-108)

Hašená vápenná kaše

Dvouvrstvá štuková omítka z MVC (max 5% cementu) – oprava stávajících omítek	15 mm

Zděná konstrukce			- mm

Nová hladká vnitřní štuková omítka tl.3mm zatažené filcovým nebo molitanovým hladítkem. Jádrová omítka jako podklad pro štukovou omítku je zhotovená z vápenocementové omítky tl.15mm"

"Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací materiály. Povrchy budou dodány včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce."

PU7	Fasáda a štukové ozdoby

"Fasády hlavní hmoty objektu obsahují dochované autentické omítky a fasádní architektonické články. V souladu se závěry provedeného

restaurátorského průzkumu bude provedeno štukatérské obnovení fasády do precizního původního profilu a obnovení fasádních

architektonických článků. Práce budou prováděny štukatérem s platnou licencí MK ČR, všechny jednotlivé umělecko řemeslné prvky

budou obnovovány pouze restaurátory s vhodnou kvalifikací a pod dohledem restaurátora s platnou licencí MK ČR. V případě

doplňování bude před aplikací jádrové omítky prověřena skladba navazujících omítek a charakter podkladu a zvolena skladba

obdobného charakteru. Následně bude fasáda celoplošně sjednocena štukovou vrstvou (vápenným štukem) a barvena silikonovou

fasádní barvou. O barevnosti (včetně kombinace různých tónů barev) bude rozhodnuto dle výsledku průzkumu barevnosti hlavním

architektem či jiným určeným zástupcem investora a po konzultaci se zástupci NPÚ na základě připravených vzorků."

"Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací

materiály. Povrchy budou dodány včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce."

PU8	Vnitřní omítky - HLAZENÁ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA vodorovných konstrukcí

Hašená vápenná kaše

Dvouvrstvá štuková omítka z MVC (max 5% cementu) – oprava stávajících omítek	15 mm

Penetrace podkladu – adhezní můstek

Zděná konstrukce			- mm

"Původní vnitřní povrchy byly provedeny v hlazených vápenných štukových omítkách zatažených tvrdým hladkým (pravděpodobně koženým nebo kovovým hladítkem). Tyto povrchy se zachovaly pod nánosy pozdějších vápenných výmaleb a hlinkových výmaleb. Původní hlazené vápenné štuky budou obnoveny sanací původních autentických částí a doplněním nových, pokud se původní nedochovaly nebo odpoukaly. Tyto zásahy budou provedeny restaurátorsky. T.j. pod vedením osoby s příslušnou licencí ministerstva kultury České republiky. Odpovědný restaurátor tuto část stavby povede, proškolí pracovníky, v průběhu prací bude dvakrát denně provádět kontrolu provádění – vždy při začátku a konci směny o čemž provede zápis do stavebního deníku. Tato určená osoby bude smluvně zodpovědná za provádění prací pod sankcí a bude vybavena pravomocí zastavit stavbu v případě neodborného provádění prací.

Před zahájením práce bude vypracován, projednán a odsouhlasen s účastníky výstavby a památkovým dohledem restaurátorský záměr, o provedení bude vypracována, účastníkům výstavby a orgánu památkové péče předána restaurátorská zpráva.

Restaurátorem bude provedeno ohledání stavu omítek, proklepání, určení rozsahu asanačních prací. Pod dohledem restaurátora budou sejmuty mladší vrstvy hlinkových a vápenných výmaleb. Hlinkové výmalby budou omyty, vápenné vrstvy se musí seškrábat na sucho a to s minimálním poškozením hlazených omítek. K tomu je třeba vyškolit pracovníky a vybavit tyto pracovníky příslušným

nářadím (například špachtle se zakulacenými rohy). Plochy po osekaných a opadaných omítkách budou očištěny na zdivo, spáry ve zdivu vyškrábány do hloubky 20mm, napenetrovány. Na takto

připravený podklad bude doplněno nové vápenné jádro. Restaurátorská oprava bude provedena přeštukováním vápennou kaší z hašeného vápna a jejím utažením kletováním. Vnitřní omítky stěn budou při podlaze ošetřeny voděodolným bezbarvým nátěrem do výšky 100mm, hluboký (saténový) lesk.

Součástí dodávky je i hrubá příprava podkladu srovnáním a dosekáním jádrových omítek v místě otisků vybouraných příček, nik, dveří oken a podlah, stejně tak i na začištění po drážkování rozvodů TZB a začištění po osazení prvků PSV."

"Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací

materiály. Povrchy budou dodány včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce."

- SÁDROKARTONÁŘSKÉ VÝROBKY

708. SÁDROKARTONÁŘSKÉ VÝROBKY		SDK

Tyto specifikace technických a uživatelských standardů jsou spolu s výkresovou a textovou částí DPS určeny jako podklad pro zpracování Výkazu výměr projektu pro provedení stavby

SDK1

Provedení finální vrstvy z tenkovrstvé omítky tl                                		3mm

Sádrokartonová deska tl. 12.5 mm 2x                            				               			25 mm

Nosná konstrukce SDK příčky                                         	                                                                               100 mm

Tepelná izolace příčky tl                                                                                                                                     100 mm

"Sádrokartonová předstěna - výšky 1280 mm bude zhotovena z protipožárních sádrokartonových desek

2xtl.12,5 mm do ocelových profilů CD určených k suché výstavbě příček. Mezi sádrokartonové desky

bude dána jako výplň minerální vata tl. 100 mm.

POZNÁMKA:

Součástí dodávky je parotěsná fólie, veškeré materiály a doplňky pro zhotovení plnohodnotné a

kompletní sádrokartonové předstěny."

SDK2

Provedení finální vrstvy z tenkovrstvé omítky tl                                		3mm

Sádrokartonová deska tl. 12.5 mm 2x                            				               			25 mm

Nosná konstrukce SDK příčky                                         	                                                                                100 mm

Tepelná izolace příčky tl                                                                                                                                     100 mm

"Sejmutí stávajících sádrokartonových podhledů a zhotovení nového podhledu z protipožárního

sádrokartonu tl. 2x12,5mm

POZNÁMKA:

Součástí dodávky je parotěsná fólie, dodání minerální izolace  tl. 120 mm, veškeré materiály a doplňky pro zhotovení plnohodnotné a kompletní sádrokartonové předstěny."

- ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE

710. ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE		ŠT

Tyto specifikace technických a uživatelských standardů jsou spolu s výkresovou a textovou částí DZSZ určeny jako podklad pro zpracování Výkazu výměr tendrové dokumentace.

ŠT1	"Štuková výzdoba fabiónového stropu. Před zahájením práce bude vypracován, projednán a odsouhlasen s účastníky výstavby a památkovým dohledem restaurátorský záměr. O provedení práce bude vypracována, účastníkům výstavby a orgánu památkové péče předána restaurátorská zpráva.

Restaurátorem bude provedeno ohledání stavu fabiónového stropu a určení rozsahu opravných/renovačních prací. Pod dohledem restaurátora budou sejmuty mladší vrstvy nátěrů."

ŠT2	"Štukové zrcadlo stropu v 2.NP na chodbě. Před zahájením práce bude vypracován, projednán a odsouhlasen s účastníky výstavby a památkovým dohledem restaurátorský záměr. O provedení práce

bude vypracována, účastníkům výstavby a orgánu památkové péče předána restaurátorská zpráva.

Restaurátorem bude provedeno ohledání stavu štukového zrcadla stropu a určení rozsahu opravných/renovačních prací. Pod dohledem restaurátora budou sejmuty mladší vrstvy nátěrů."

ŠT3	"Štuková výzdoba ostění přístupových schodišťových dveří v 2.NP. Před zahájením práce bude vypracován, projednán a odsouhlasen s účastníky výstavby a památkovým dohledem restaurátorský záměr. O provedení práce bude vypracována, účastníkům výstavby a orgánu památkové péče předána restaurátorská zpráva.

Restaurátorem bude provedeno ohledání stavu okenního ostění a určení rozsahu opravných/renovačních prací. Pod dohledem restaurátora budou sejmuty mladší vrstvy nátěrů."

ŠT4	"Štuková výzdoba ostění okenních otvorů. Zachované z 1. pol. 20. století. Výzdoba je v rozsahu obou bočních ostění po celé výšce stavebního otvoru. Před zahájením práce bude vypracován, projednán a odsouhlasen s účastníky výstavby a památkovým dohledem restaurátorský záměr. O provedení práce bude vypracována, účastníkům výstavby a orgánu památkové péče předána restaurátorská zpráva. Restaurátorem bude provedeno ohledání stavu okenního ostění a určení rozsahu opravných/renovačních prací. Pod dohledem restaurátora budou sejmuty mladší vrstvy nátěrů."