FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, IČ 038 05 433 tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :        „Sanace MOK na p.p.č. 1726-k.ú. Milovice „  – I. etapa

Druh stavby :             I.etapa  - UDRŽOVACÍ PRÁCE

Investor :                    Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Místo stavby :           MOK – Milovice – p.p.č. 1726, 1715, 1709/1

k.ú. Milovice nad Labem

Stavební úřad :           Milovice

Speciální stavební úřad: Nymburk

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Schválil :                     ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

- Datum :                       06 / 2020

- 1.  TECHNICKÁ  Z P R Á V A

- Dokumentace

- – pro provedení stavby

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

a.1.  název stavby:

„ Sanace MOK na p.p.č. 1726-k.ú. Milovice „   - I.etapa

a.2. místo stavby:

Katastrální území :             Milovice nad Labem

Kraj :                                     Středočeský

Komunikace :                      místní obslužná komunikace – Boží Dar

a.3. předmět projektové dokumentace

-  UDRŽOVACÍ PRÁCE  místní obslužné komunikace

- jedná se o trvalou stavbu

- účelem užívání stavby - komunikace

a.4.  Údaje o stavebníkovi

Stavebník (Investor ): Středočeský kraj

Sídlo  :                             Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO :                                    70891095

a.5. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projekční kancelář:    FITOX TEAM s.r.o., Vítězné náměstí 576/1

160 00 Praha 6                 IČO: 038 05 433

Hlavní projektant:

Ing. Pavel Kolář   - ČKAIT 0400731 – AI- autorizace v oboru dopravní stavby

- TECHNICKÝ POPIS

Jedná se o stávající stavbu – místní obslužnou komunikaci, navržené stavební úpravy – udržovací práce nemění užívání stavby. Navržená stavba je umístěna na stávající místní obslužné komunikaci v Milovicích (u Nymburka) na pozemkové parcele č. 1726.. Komunikace resp. řešený úsek místní komunikace vede z okrajové části Milovic ( v blízkosti původního vojenského letiště Milovice) směrem k obci Milovice – Boží Dar. Stávající komunikace je ve směru staničení v podélném sklonu – stoupání cca 0,7 % , stávající příčný sklon vozovky je dle směrových poměrů – tento neodpovídá požadavku na příčný sklon komunikace – v návrhu řešení je navrženo dle norem. Stávající místní obslužná komunikace je s asfaltovým povrchem. Celková délka řešeného úseku je cca 650 m. Komunikace je šířky cca 6,5 m.

Stávající příčný sklon vozovky je v přímé cca 1,6%, v oblouku je jednostranný. Komunikace vykazuje na řadě míst narušení. Na 2/3 je celoplošné narušení asfaltových vrstev – příčné a podélné trhliny, výtluky v obrusné i ložné vrstvě, narušené krajnice – vykazují neúnosnost. Je patrná nedostatečná tloušťka obrusné vrstvy vozovky, komunikace není řádně odvodněná. Chybí vodorovné dopravní značení resp.je v nevyhovujícím stavu.

Stavba – I. etapa je řešena jako udržovací práce úseku místní obslužné komunikace v délce cca 643 m. Jedná se o jeden stavební objekt – pozemní komunikaci. Udržovací práce zahrnují kompletní oprava asfaltových vrstev komunikace a to v části do staničení 0.320 včetně obrusné a ložní vrstvy, ve zbývající části pouze obrusné vrstvy. Součástí je úprava nezpevněné krajnice, oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev dle uvedeného rozsahu. stržení stávající zatravněné krajnice – odkopávka v šířce cca 0,5 m, náletové dřeviny – stromky a keře budou odstraněny do vzdálenosti cca 1 m od okraje vozovky.

Zemní práce – V rámci zemních prací bude po odfrézování asfaltových vrstev je předpoklad odfrézování vrstvy – frézování do profilu - tl.100 mm v ploše komunikace ve staničení 0.000 – 0.320. Ve staničení 0.320 – KÚ – 0.64379 bude frézování v tloušťce cca 50 – 80 mm mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním.

Vykopaná zemina bude nakládána na dopravní prostředky a odvážena na řízenou skládku. Je uvažováno kompletní odvezení vykopávek. V případě zjištění vhodných zemin  při výkopu, bude část výkopku ponechána na staveništi pro případné terénní vyrovnávky.

Provádění zásypů je možné jen v klimaticky vhodném období, tj. ne při teplotách nižších než – 5°C, při mrznoucím dešti a sněžení, prudkých lijácích, ze zmrzlé zeminy apod.

Přechodový klín je navržen z nenamrzavého materiálu ( štěrkodrti 0/32). V rámci konečné terénní úpravy bude provedena nezpevněná část krajnice z asfaltovbého recyklátu – frézing  tl. 150 mm, hutněná.

Příčný sklon nezpevněné krajnice je navržen 8 %.

Bourací práce- při obhlídce stavby byly zjištěny zbytky žulových obrubníků, tyto budou vybourány. Není znám celkový rozsah, je stanoven odhad 25 m obrubníků.

Demontované materiály budou deponovány a následně odvezeny na řízenou skládku.

V rámci stavebních udržovacích prací bude provedena výměna asfaltových vrstev vozovky a to obrusné vrstvy na cele ploše a do staničení 0.320 bude provedena výměna ložní vrstvy. Terénní nerovnosti po odfrézování budou vyrovnány asfaltovým recyklátem. Řešený úsek je v situaci vyznačen souřadnicemi a staničením délka řešeného úseku je cca 643 m.

Udržovací práce ve staničení cca 0.000-0.320

Na celém úseku uvedeného staničení je navrženo kompletní odstranění asfaltových vrstev – tj. obrusné a ložní vrstvy – v tloušťce cca 100 mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním. V rámci údržby je navržena následující skladba vozovky:

- Asfaltový beton pro  obrusné vrstvy ACO 11+ ……………..   tl. 40 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí  PS-C………… 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ ………………………tl. 60 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí PS-C…………  0,4 kg/m2

- Recyklovaná vyrovnávací vrstva- AB frézing (R materiál)- tj.asfaltový recyklát)

Celoplošná oprava- rozsah použití bude stanoven po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce povrchu – viz níže uvedená poznámka. Součástí udržovacích prací je oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev ve výše uvedeném rozsahu.

Udržovací práce ve staničení cca 0.320 – 0.64379 ( KÚ)

Na celém úseku uvedeného staničení je navrženo kompletní odstranění asfaltových vrstev – tj. obrusné  – v tloušťce cca 50 – 80 mm mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním. V rámci údržby je navržena následující skladba vozovky:

- Asfaltový beton pro  obrusné vrstvy ACO 11+ ……………..   tl. 40 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí  PS-C………… 0,4 kg/m2

- Recyklovaná vyrovnávací vrstva- AB frézing (R materiál)- tj.asfaltový recyklát)

Celoplošná oprava- rozsah použití bude stanoven po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce povrchu – viz níže uvedená poznámka. Součástí udržovacích prací je oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev ve výše uvedeném rozsahu.

Pozn. : po odfrézování obrusné vrstvy krytu a po očištění povrchu vozovky, po kontrole odfrézovaných míst, budou upřesněny plochy sanací, či opravy trhlin ( za účasti GP, TDI a zhotovitele stavby. Lokální opravy asfaltobetonového podkladu – dle pochůzky TDI, GP a zhotovitele stavby, dle PD a TP, TKP. Je předpoklad odfrézování asfaltových vrstev v tloušťce cca 100 mm.

Součástí udržovacích prací není návrh odvodnění komunikace . !!!

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodící čára šířky 125 mm.

Před celoplošnou pokládkou asfaltového betonu pro ložné vrstvy ACL 16+  a asfaltového betonu  pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm vyzve zhotovitel stavby investora k prohlídce podkladních vrstev vozovky. TDS (zápisem do stavebního deníku) potvrdí možnost realizovat ložnou nebo obrusnou vrstvu vozovky !!!

V případě zjištění Případná výměna podloží  vozovky :   - v místech výskytu neúnosné podložní zeminy

Štěrkodrť 0/32	ŠDA		tl. 200 mm

Kamenivo HDK 32/63	HDK		tl. 300 mm

Netkaná separační geotextilie			400 g/m2

Zhutnění parapláně na modul přetvárnosti Edef,2  =  30 MPa !!!

Celkem		tl. 500 mm

Součástí opravy je nezpevněná krajnice šířky 500 mm z recyklovaného materiálu – frézingu asfaltových vrstev ze stávající vozovky. Stávající veřejné osvětlení v části trasy bude na základě požadavku objednatele zatím v rámci I.etapy ponecháno ( je sice nefunkční ale bude řešeno v následných etapách).. Na komunikaci není v současné době žádné záchytné zabezpečovací zařízení. Není ani navrženo po opravě – není nutné navrhovat záchytný bezpečnostní systém. V rámci I.etapy udržovacích prací nebudou provedeny směrové sloupky, které jsou navrženy v hlavní projektové dokumentaci sanace vozovky–Stávající vjezdy budou zachovány pro návrh budoucí koncepce celého areálu na řešených pozemcích, nebude provedena úprava vjezdů, v šířce vjezdu bude provedeno odříznutí asfaltových vrstev.

Bezpečnostní zařízení na řešené komunikaci

- Dopravní značení:

- Je navrženo vodorovné dopravní značení a to vodící čáry – V4

Vodicí čára (č. V 4)

Značkou č. V 4 se vyznačuje okraj vozovky, zejména se značkou odděluje vozovka od krajnice. Značky č. V 4 se užívá především v provedení souvislé čáry. V provedení přerušované čáry bude použito u stávajících vjezdů na místní účelové komunikace. Značka č. V 4 v provedení přerušované čáry má délku úseček a mezer 0,5 m.

Stávající komunikace je směrově nerozdělená, šířka nezpevněné krajnice je 0,5 m , z tohoto důvodu lze navrhnout šířku vodící čáry 0,125 m

(Na směrově nerozdělené pozemní komunikaci o šířce zpevněné krajnice 0,5 m a méně lze vyznačit značku č. V 4 v šířce 0,125 m.)

Podrobnosti o užití a provedení vodicí čáry v systému vodorovného dopravního značení upravují TP 133.

Rozměry vodorovných dopravních značek musí vyhovovat požadavkům uvedeným v TP 65, TP 169, TP 133 a VL 6.2. Osa podélných čar smí být plynule odchýlena od stanovené osy o ±25 mm, a to nejvýše jednou na 100 m délky značky. Zhotovitel prokazuje svoji způsobilost k zajištění jakosti silničních a stavebních prací podle Metodického pokynu SJ-PK, část II/4. Pro provádění VDZ musí mít zhotovitel zpracován technologický předpis, který musí obsahovat popis všech činností souvisejících s prováděním vodorovného dopravního značení. Technologický předpis zahrnuje zejména:

- přejímku dodávaných materiálů,

- přípravné práce,

- vlastní pokládku včetně souvisejících prací,

- strojní zařízení,

- kontrolní činnosti,

- bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci pro jednotlivé činnosti při provádění VDZ na pozemních komunikacích.

Přípravné práce před zahájením pokládky zahrnují zajištění vhodných podmínek pro pokládku a přípravu procesu pokládky. V případě provádění vodorovného dopravního značení na površích bez VDZ ( oprava komunikace splňuje tuto skutečnost ), se musí nejprve provést předznačení. Vodorovné dopravní značení je možné provádět pouze za vhodných podmínek (vyjma provizorního VDZ). Tyto podmínky však nelze zobecnit, při pokládce je třeba dodržovat pokyny výrobců/dodavatelů materiálů určených pro vodorovné dopravní značení, kteří specifikují požadavky pro nanášení jednotlivých hmot. Jedná se zejména o dodržení dávkování hmoty, dávkování materiálu na dodatečný posyp a respektování klimatických podmínek (teplota vzduchu, teplota podkladu, relativní vlhkost vzduchu apod.).

Při provádění VDZ zhotovitel zajistí, že:

- se postupuje v souladu se zadáním objednatele (např. dvoufázové značení, aplikace primeru, apod.),

- se postupuje podle instrukcí výrobce/dodavatele týkajících se manipulace, zpracování a dávkování hmoty,

- hmota je homogenní,

- materiál na dodatečný posyp neobsahuje shluky, které by zabraňovaly pravidelnému toku dávkovačem,

- dávkování hmoty a materiálu na dodatečný posyp je správně nastaveno, dávkování hmoty je rovnoměrné,

- dávkování materiálu na dodatečný posyp je rovnoměrné a jednotlivá zrna jsou dostatečně zabudována.

Ověření nastavení dávkování hmoty a materiálu na dodatečný posyp se provádí vážením. Hmota i materiál na dodatečný posyp se používaným strojem nanesou na vhodnou podložku o známé hmotnosti a množství nanesených materiálů se stanoví z rozdílu hmotností (viz ČSN EN 1824). Dávkování barvy (bez materiálu na dodatečný posyp) je možné také zjistit stanovením tloušťky mokré vrstvy barvy pomocí tloušťkoměru (viz ČSN EN 13197).

Posouzení správnosti zabudování materiálu na dodatečný posyp se provádí vizuálně. Jednotlivá zrna by měla být ve hmotě ponořena cca 60% svého průměru Prováděné vodorovné dopravní značení musí být vhodným způsobem zabezpečeno proti pojíždění vozidly, a to až do doby, kdy provoz již nové značení nepoškodí.

Pro rozměry vodorovných dopravních značek a symbolů jsou přijatelné tyto odchylky z jejich rozměrů:

- u podélných čar v podélném směru ±50 mm, v šířce čáry ±10 mm,

- směrové sloupky

Směrové sloupky nebudou v této fázi oprav – udržovacích prací osazeny

- Vyhodnocení průzkumů

V rámci stavby nebyly provedeny žádné speciální průzkumy, bylo provedeno zaměření generálním projektantem, nebylo nutné provádět geologický popř. hydrogeologický průzkum, nebyl proveden radonový průzkum, vzhledem ke stavu konstrukcí a prohlídce projektantem nebyl proveden diagnostický průzkum konstrukcí, nebylo nutné provádět korozní průzkum. Stavebně historický průzkum stavby – nebyl proveden, nejedná se o kulturní památku, stavba není v památkové rezervaci, ani v památkové zóně. Stavbou nedojde ani ke změně charakteru stavby. Závěry vrtného průzkumu a průzkumu na základě kopaných sond tvoří samostatnou část projektové dokumentace – viz zjištění technického stavu komunikace zpracované firmou Experis DSKM, s.r.o. Zpracovaná zpráva byla použita jako základní informace o stavu konstrukcí, navržené řešení dle zprávy neřeší kompletní sanaci komunikace, návrhy dle zprávy jsou ve zpracované projektové dokumentaci použity jen částečně. Bylo provedeno zjištění průběhu inženýrských sítí. Před zahájením stavby bude nutné požádat o vytyčení inženýrských sítí.

d)vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

- stavba neobsahuje další stavební objekty

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

- není řešeno, nejsou navrženy zpevněné plochy

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

- komunikace resp. její odvodnění je navrženo jednak příčným sklonem vozovky a to oboustranným 2,5 % v přímé a jednostranným 2,5 % v oblouku. Podélný sklon je dle nivelety – viz podélný řez, zde bylo nutné napojení na stávající komunikaci na začátku a na konci řešeného úseku. Detailní řešení odvodnění není součástí udržovacích prací. Je řešeno v základní projektové dokumentaci na celkovou sanaci komunikace.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

- nejsou navrženy svislé dopravní značky, je navrženo vodorovné dopravní značení – vodící čáry  – viz oddíly výše. Dál tato část není řešena.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

stavba nevyžaduje zvláštní podmínky pro výstavbu, tato část není řešená

- vazba na případné technologické vybavení,

– není řešeno

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

- není řešeno, stavba nevyžaduje provádění výpočtů

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

- stavba není řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb.

2. Výkresy

a) Situace pozemní komunikace

Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C.

b) Podélný profil

Podélný profil v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku s desetinásobným převýšením. Je navrženo měřítko 1 : 1000/100.

c) Vzorové příčné řezy

Charakteristické vzorové příčné řezy jsou provedeny v měřítku 1 : 50 , je proveden vzorový řez v přímé a v oblouku.

d) Charakteristické příčné řezy

Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech je provedeno v měřítku 1 : 100.

e) Schematické řešení křižovatek

Není řešeno, stavba neobsahuje křižovatky.

f) Výkresy obslužných zařízení

Není řešeno, stavba neobsahuje tato zařízení.

g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Není řešeno.

h) Souřadnice hlavních bodů

Souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu jsou vyznačeny v koordinační situaci.

i) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. – není řešeno

Zpracoval : ing. Pavel Kolář