Technická specifikace

**Název akce: III/1108 kř.II/110 – Choratice**

**Místo realizace: silnice III/1108, kř. II/110 – Choratice, okr. Benešov**

**Staničení: III/1108 v km 0,000 – 1,419, celk. plocha 8060 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1108.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno:

* projednání a realizace DIO, zajištění ohlášení stavby,
* zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení
* místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav a odfrézování živičného krytu, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu.

Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70Kč/t

* zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu asfaltových ker
* čištění krajnic od nánosu tl. 100 mm s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko
* čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko
* očištění asfaltových ploch zametením
* proveden infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2
* položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm
* očištění asfaltových ploch zametením
* proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2
* položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm
* frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm
* zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou
* zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm
* VDZ – vodicí proužek 125 mm – barva
* VDZ – vodicí proužek 125 mm – plast (křižovatka, stíny)
* osazení směrových sloupků
* geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců od předání díla**

**Platební podmínky:** Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Předpokládaná doba realizace:** rok 2024, délka stavby6 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr - (Projektová dokumentace)

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, obloha, strom, text

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, mrak, obloha, strom

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vladimír Sochůrek, e-mail: [vladimir.sochure@ksus.cz](mailto:vladimir.sochure@ksus.cz), tel.: 602 577 790

Správní cestmistr:

Jana Vavřínová, e-mail: [jana.vavrinova@ksus.cz](mailto:jana.vavrinova@ksus.cz), tel.:724 913 064

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vladimír Sochůrek