Technická specifikace

Název akce:      III/32812 Žehuň - Dobšice

Místo realizace: silnice III/32812 Žehuň - Dobšice, okres Kolín

Staničení: od 0,020 – 1,697 km, délka úseku 1 677 m, (1 541 m prům. šířka 5,354 m +  136 m prům. šířka 5,98 m), celková plocha 9 063,28 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Žehuň od kř. II/328 ve směru k obci Dobšice, v extravilánu mezi obcí Žehuň ve směru k obci Dobšice a v intravilánu obce Dobšice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní a autobusovou dopravu, tak těžkou zemědělskou dopravu.  Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky a nerovnosti apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/32812.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření, frézování asfalt. ploch vč. dopravy do 50 mm-v obci Žehuň zápich v místě napojení na stávající povrch, dále re profilace lokální nerovnosti a v obci Dobšice zápich v místě napojení na stávající povrch, řezání asf. krytu vozovek do 50 mm, odstranění obrub z krajníků v obci Žehuň, čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm, uložení odpadu na skládku s oprávněním k opětovnému využití-recyklační středisko, poplatky za skládku TZP S-NO (nebezpečný odpad), osazení obrub z beton. krajníků v obci Žehuň, spojovací postřik z modifik. asfaltu do 1,0 kg/m2, asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm (ACO 11+  50/70), asfalt. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ (ACL 16+ 50/70 – vyrovnávka tl. 7cm, frézování drážky průřezu do 400 mm2 v asf.voz., těsnění dilatačních spár asf. zálivkou průřezu do 400 mm2, zpevnění krajnic z recyklov. materiálu tl. do 100mm, sanace konstrukčních vrstev – (frézování zpevn. ploch tl. 80 mm, odkopávky a prokopávky obecné tř.I, separační geotextilie do 500 g/m2, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti t. do 150 mm, vrstvy pro obnovu a opravy z kamen.zpev.cementem tl. 120 mm, voz. vystužné vrstvy z geomřížoviny, asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 80 mm), výšková úprava poklopů a krycích hrnců, řezání asf. krytu vozovek tl. do 50mm,   VDZ V4 – 12,5 cm barvou hladké, VDZ V4 – 12,5 cm plastem strukturální nehlučné, sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do patky demontáž a montáž, DZ základní velikosti ocelové tř. RA2 dodávka a montáž, nátěry beton.,konstr. typ S4(OS-C), očištění beton,konstr.otryskáním, re profilace podhledů svislých ploch sanační maltou jednovr, tl, 30mm, spojovací můstek mezi starým a novým betonem, sjednocující stěrka jemnou maltou tl. cca 2mm, zábradlí demontáž, zábradlí sil. s vodor. madly – dodávka + montáž. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 6 týdnů od předání staveniště, 2026

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace:

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: vladimir.kratochvil@ksus.cz,

tel: 725 561 303

Zástupce oblasti Kutná Hora: Ing. Lenka Netáhlová, email: lenka.netahlova@ksus.cz,

tel: 724 106 216

Provozní cestmistr: Petra Mizlerová, email: petra.mizlerova@ksus.cz, tel: 724 581 521

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: olga.somolikova@ksus.cz, tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Petra Mizlerová