Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

socha lva nad vstupem do budovy

### Rozpočet na restaurování

I. Lokalizace památky:

Kraj:středočeský

Obec: Mladá Boleslav

Název objektu: Střední průmyslová škola, Havlíčkova 456

Název památky: socha lva nad vstupem do budovy

II.Údaje o památce:

Časové určení, autor: budova vystavěna v r. 1923 podle projektu arch. J.Krohy

Materiál: pohledový beton (teracco)

Rozměry: v cca 150cm, š cca130cm, délka žerdě cca 220cm

III.Rozpočet na restaurování

1. Doplňující restaurátorský průzkum

a) Vyhledání historických podkladů a fotografií o předchozích opravách a původní podobě památky.

b) Průzkum původního zabarvení betonu.

c)Zjištění stavu materiálu, grafické znázornění poškozených míst.

d)Průzkum železných armatur a kotvení žerdě a sochy

e/ Průzkumová zpráva - vyhodnocení doplňujících průzkumů, upřesnění postupu restaurátorských prací včetně určení materiálů a technologií

cena..............................................................................................................,-Kč

2. Restaurování

a)odstranění novodobých nátěrů, čištění - nátěry budou sejmuty chemicky pomocí zábalů a omýváním párou za sníženého tlaku a dočištěny mechanicky, nečistoty odstraněny opět párou se sníženým tlakem.

cena.............................................................................................................,-Kč

b)ošetření Fe armatur – v místech, kde armatury vystupují na povrch, budou v maximální možné míře odhaleny, odrezeny a překryty vhodným nátěrem (f. Sika, Hammerite, Aqua),

v místech, kde prostupují do betonu, budou injektovány materiálem Ferokon.

Železná žerď bude odrezena a antikorozně ošetřena, závěrečná povrchová úprava bude určena na základě doplňujícího průzkumu.

cena.............................................................................................................,-Kč

c)injektáže trhlin - drobné trhliny a praskliny budou injektovány organickými materiály /Paraloid, polyester, epoxid/, větší trhliny lepidly na minerální bázi. Uvolněné části, nebo ty části, kde injektáž nebude efektivní, budou sejmuty a po ošetření železných armatur znovu osazeny na původní místo. Materiál pro zpětné přilepení bude vybrán dle situace a velikosti transferovaných částí (mat. na organické a minerální bázi).

cena.............................................................................................................,-Kč

d)doplnění – doplněny budou veškerá poškozená místa a trhliny. Pro doplnění bude užita směs bílého cementu, přesátého křemičitého písku (lom Střeleč) s příměsí kamenné drti,  akrylátové  disperse Sokrat  AS 2804, vody  a pigmentu Bayferrox, popř. mat. Petra C (f.Aqua).

cena.............................................................................................................,-Kč

e) Barevná retuš bude provedena minerálními pigmenty rozpuštěnými v lihu.

cena..............................................................................................................,-Kč

f) Hydrofobizace – exponovaná místa budou hydrofobizována siloxanovým přípravkem

cena..............................................................................................................,-Kč

g)závěrečná restaurátorská zpráva, která bude zpracována  v souladu s ust. §10 odst.4 vyhlášky č.66/1988 Sb., kterou se provádí památkový   zákon,  bude předána ve třech vyhotoveních a digitální podobě.

cena..............................................................................................................,-Kč

h)lešení (montáž, pronájem, doprava)

cena.............................................................................................................,-Kč

____________________________________________________________________________

cena celkem..............................................................................................,-Kč

DPH     %.................................................................................................,-Kč

Cena s DPH..............................................................................................,-Kč

Práce budou průběžně konzultovány se zástupcem NPÚÚOPSČ.

Nové skutečnosti, zjištěné při provádění prací, budou zahrnuty do restaurátorské zprávy