Návrh na restaurování

kamenných prvků v mázhausu čp. 87

v budově Muzea Českého krasu v Berouně

Údaje o díle:

Okres:					Beroun

Obec:					Beroun

Umístění, adresa:			Husovo náměstí 87, 266 01

Součást památky:			Měšťanský dům Jenštejnský

Rejstřík. č. objektu v ÚSKP: 		14480/2-292

Památkový katalog:			1000124840

Název / označení díla:		kamenné konzoly a sloup mázhausu

Autor:					neznámý

Datace / sloh: 			17. st.

Materiál / technika:			červený vápenec / sochařská práce

Předchozí restaurátorské zásahy:	množství úprav – přesně neurčeno

Zadavatel:				Muzeum Českého krasu

Stručný popis díla:

Předmětem návrhu jsou kamenné konzoly umístěné v rozích místnosti mázhausu a v napojeních jednotlivých klenebních polí. Součástí je i středový masivní sloup. Prvky jsou provedené z červeného mramoru resp. vápence pocházejícího z nedalekých lomů. Zabarvení a kresba kamene je poněkud zastřená množstvím oprav a barevných úprav, nicméně se zřejmě jedná o tzv. slivenecký potažmo suchomastský mramor.

Současný stav díla:

Kamenný sloup i konzoly jsou v současné době prezentované ve své „přírodní – kamenné“ podobě. Při bližším pohledu je ale zřejmé, že povrch kamenů nese četné známky oprav a je barevně a povrchově upravován (nátěry, lazury, laky). Vzhledem k tomu není možné definitivně určit skutečný stav a rozsah poškození kamene. Zejména u konzol jsou některé části viditelně doplněny umělým kamenem.

Konzoly vykazují také největší mechanická poškození – odlomené části plastické výzdoby, odlomené hrany apod.

Oproti původnímu stavu jsou dnes konzoly více zapuštěné do líce omítky. Díky tomu se místy ztrácí některé plastické detaily a ozdobné prvky.

Návrh na restaurování v bodech:

- restaurátorský průzkum (zkoušky čištění)

- odstranění sekundárních vysprávek a povrchových úprav

- dočištění povrchu kamene

- zajištění trhlin – lepení, injektáž

- zpevnění kamene

- doplnění chybějících částí (tmelení)

- lokální plastická a barevná retuš

- aplikace ochranné vrstvy (povrchový úprava)

Postup prací:Nejvíce narušená místa budou předzpevněna organokřemičitým prostředkem, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám hmoty. Pokud to bude nutné, budou předběžně zajištěny i trhliny, např. vyplněním inertním materiálem (sochařskou hlínou) nebo pomocí sublimujících látek (cyklododekan).

Nejprve budou provedeny zkoušky čištění nepůvodních povrchových úprav. Vzhledem k tomu, že jde zřejmě o několik vrstev barvených i nebarvených nátěrů pocházejících z rozdílných oprav, lze předpokládat, že nebude stačit jeden konkrétní odstraňovač, ale že bude nutné použít různé účinné látky a jejich kombinace. Odstraňování druhotných úprav by mělo probíhat tak, aby se rozpuštěné složky nedostávaly hlouběji do kamene a aby po čištění v kameni nezůstaly vedlejší produkty použitých procesů.

Z povrchu kamene budou odstraněny také všechny dožilé a nevhodné doplňky z umělého kamene za použití drobného kamenického nářadí.

Rozlomené kusy kamene budou slepeny lepidlem na bázi epoxidové pryskyřice (bodově). A trhliny budou vyplněny ve hmotě probarvenou injektážní směsí. Tu je možné provádět v technologicky odděleném bloku minerální směsí na vodní bázi nebo injektáž propojit se zpevněním a využít stavebnicový systém KSE (nebo jeho obdobu) s plněnou injektážní směsí na bázi organokřemičitanů.

Po uplynutí nutné technologické přestávky po zpevnění budou chybějící a poškozená místa doplněná ve hmotě barveným tmelem na minerální bázi. Plnivem budou barevné mramorové drtě.

Tmelená místa budou lokálně retušována tak, aby se co nejlépe zapojily do celku (přitom by mělo být možné je odlišit od originálu). Retuší budou řešené i nejrůznější defekty a rušivé artefakty.

Na závěr bude aplikována ochranná vrstva, která by měla sjednotit optické vlastnosti povrchu a chránit povrch před poškozením. Tato vrstva by měla být reverzibilní, a proto navrhujeme použití slabého roztoku (do 1,5 – 3 %) akrylátové pryskyřice, případně doplněné silikonovou pryskyřicí pro větší odolnost proti ušpinění a zároveň snažší údržbu.Nevhodné a dožilé doplňky či tmely budou opatrně mechanicky odstraněny.

Povrchové nečistoty budou odstraňovány na základě předchozích zkušeností restaurátora a provedených zkoušek. Socha i s podstavcem bude nejprve ometena od volných nečistot. Dále bude zvolena mokrá cesta čištění, za použití plastových kartáčků případně s přídavkem vhodného smáčedla. Silnější nečistoty jako například silikátové filmy, budou, po dohodě se zástupcem památkového ústavu a určení míry čištění, ztenčovány chemicky (vhodným typem past) nebo abrazivní metodou - mikropískováním.

V případě, že bude zjištěn velký obsah vodorozpustných solí, bude přikročeno k jejich redukci pomocí kompresního zábalu. Vzhledem k tomu, že památka by měla i nadále zůstat v interiéru, nebudou kritéria pro zhodnocení stavu obsahu solí tak přísná. Bude spíše záležet na konkrétních druzích obsažených solí.

Kovové prvky budou zajištěny inhibitory kovů, případně nahrazeny novými z nerezové oceli.

Trhliny budou vyplňovány injektážní směsí na minerální bázi (Terrako, Ledan). V případě požadavku vyšší pevnosti (příčné lasy) bude použita nízkoviskózní epoxidová pryskyřice nebo akrylátová pryskyřice.

Zpevnění kamene bude provedeno tzv. splývavým nátěrem. Množství zpevňovače, stejně jako počet cyklů, bude určován lokálně vztažně k míře poškození. Cílem je zajištění vrchních vrstev kamene před dalším uvolňováním částeček hmoty a zlepšení jejich koheze.

Na závěr bude provedena plastická a barevná retuš za účelem „estetizace“ dochované památky. Půjde pouze o lokální zásahy, které ve svém důsledku napomohou dobrému vyznění a vnímání celku. Plastické retuše budou provedeny minerálním tmelem a barevné retuše anorganickými převážně železitými pigmenty pojenými v slabém roztoku akrylátové pryskyřice.

Navrhované materiály a technologie:

detergent (např. LEM 3, fa. Bellinzoni apod.), destilovaná voda*

zahuštěné odstraňovače nátěrů (podle zkoušek)*

parní čistič*

KSE 300HV (fa. Remmers) modifikovaný organokřemičitý zpevňovač*

Ledan D2 (Tecno Edile Toscana, Itálie), příp. systém KSE (fa. Remmers)*

vápno, bílý cement, barevné kamenné drtě, aditiva*

Paraloid B72 (Rohm and Haas, USA, akrylátová pryskyřice) roztok v toluenu a lihu*

světlostálé pigmenty*

silikonová pryskyřice (max. 1 % roztok)*

*… Zadavatel umožní i jiné rovnocenné řešení.

Červený vápenec z lomu Cikánka v Radotíně nebo bližší lom v lokalitě Suchomasty vyznačující se o něco tmavším odstínem a výraznější kresbou.